Реологические характеристики и кинетика фотоотверждения суспензий на основе фосфатов кальция-натрия для стереолитографической 3D печати

Мурашко А.М.1,2, Филиппов Я.Ю.3, Евдокимов П.В.1,2, Путляев В.И. 1,2

Аспирант, 1 г/о

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: murashkoam@my.msu.ru

Фотоотверждаемые высоконаполненные суспензии на основе фосфатов кальция-натрия представляют интерес для получения биокерамических материалов, предназначенных для регенерации костной ткани, методами стереолитографической 3D печати. Ключевыми параметрами, определяющими пригодность таких систем для использования в стереолитографии (метод DLP печати в конфигурации «снизу-вверх»), являются вязкость, наличие предела текучести, устойчивость к седиментации и кинетика фотоотверждения. Целью работы является систематическая оптимизация состава фоточувствительных суспензий на основе фосфатов кальция-натрия, исследование их реологических характеристик и кинетики полимеризации.

В качестве объектов исследования в данной работе рассматриваются фоточувствительные суспензии на основе кальций-фосфатных порошковых смесей, акриловых мономеров и олигомеров и ПАВ. В качестве неорганического наполнителя выступают трикальциевый фосфат Ca3(PO4)2 (ТКФ) и смеси Ca3(PO4)2–Ca2.5Na(PO4)2 (фаза А) в различных соотношениях. Реологические исследования проводили на модульном реометре Anton Paar MCR 302e в ротационном и осцилляционном режимах с варьированием температуры измерения.

Показано, что реологическое поведение данных фоточувствительных систем определяется главным образом содержанием ПАВ и объемной долей порошка. При изменении концентрации ПАВ наблюдается немонотонная зависимость вязкости и предела текучести. Наиболее устойчивое структурированное состояние системы формируется при содержании ПАВ 2 – 4 вес. %. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ приводит к снижению вязкости. При увеличении содержания порошка от 20 до 50 об. % наблюдается закономерный рост вязкости суспензий. На основании совокупности реологических данных определён оптимальный состав, пригодный для стереолитографической печати: содержание порошковой смеси – 40 об. %, содержание ПАВ – 2 вес. %. Кроме того, установлено, что изменение фазового состава неорганического наполнителя практически не влияет на реологические характеристики суспензий.

Полученные реокинетические кривые на реометре, оснащенном УФ-модулем, позволили проследить изменение вязкоупругих характеристик в процессе засветки и определить параметры полимеризации. Установлено, что при условиях, соответствующих DLP печати, время достижения плато реологических характеристик составляет около 3.5 с, что определяет максимально допустимое время экспозиции при послойном формировании изделий.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 23-79-10103.