Реактивное смачивание углеродных материалов расплавами на основе Cu

Кузнецов А.И., Проценко П.В.

Студент, 5 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kuznetsovai@my.msu.ru

Присущий углероду полиморфизм позволяет создавать большое количество углеродных материалов с широкой гаммой полезных свойств. Влияние этих особенностей на смачиваемость расплавами – как в химически инертных, так и в карбидобразующих системах представляет фундаментальный и прикладной интерес, в том числе для:

- Оптимизации пайки для закрепления алмазного инструмента и формирования электрических контактов.

- Создание керметов с хорошей адгезией в ходе пропитки углеродных структур или при диспергировании углеродных частиц в металлическом расплаве.

В связи с актуальностью проблемы, целью моей работы было исследование влияния структуры и полиморфизма твердой фазы на закономерности смачивания и растекания расплавов Cu и Cu-Cr.

Исследования проводили методом перенесенной капли в вакууме при 1100 С в оригинальной установке, сконструированной на базе вакуумной печи СШВЭ. Для определений параметров смачивания (краевой угол, поверхностное натяжение расплава, линейные размеры капли) и кинетики растекания проводили видеорегистрацию бокового изображения капли при помощи высокоскоростной видеокамеры (до 1000 к/с при разрешении 1024х768). Подложки из МПГ-9 (мелкозернистый прочный графит) и стеклографита были отполированы перед нанесением расплава, подложки синтетического алмаза, HOPG (высокоориентированный пиролитический графит) и графлекса использовали в исходном виде. Слои нанотрубок, сажи и графена для исследования смачивания наносили на кварцевые подложки. Образцы были аттестованы методами оптической и электронной микроскопии. Сплав Cu-Cr был получен сплавлением в вакууме, состав подтвердили методом ИСП-МС.

В результате были получены кинетические кривые - зависимости углов смачивания для различных углеродных материалов расплавами Cu и Cu-Cr. Медленное растекание сплава содержащего хром указывает на реактивный характер смачивания. Известно, что при смачивании алмаза и графита сплавом Cu-Cr на межфазной границе образуется карбид хрома Cr3C2 [1]. Была проанализирована зависимость равновесных углов смачивания и кинетики растекания от плотности и структуры углеродного материала, рассчитана работа адгезии сплавов к углеродным материалам, проведено сопоставление результатов с литературными данными.

Авторы выражают благодарность н.с. Казеннову Н.В. (КК ТИСНУМ) за предоставление образцов нанотрубок, графена и сажи. Работа выполнена по госбюджетной тематике НИР (номер ЦИТИС: 121031300084-1).

Литература

1. Eustathopoulos N., Nicholas M., Drevet B. Wettability at High Temperatures. Netherlands, Elsevier, 1999. 418 p.