Хемосенсорные свойства нитрозамещенного спиропирана в монослоях Ленгмюра и пленках Ленгмюра-Блоджетт

Дегтярева В.А. 1, Митянов В.С. 1, Кутасевич А.С. 1, Райтман О.А.1,2

Аспирант, 2 год обучения

1ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, 9.

2 ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский пр-т., 31, к.4.

E-mail: degtiareva.v.a@muctr.ru

Современные технологии молекулярной сенсорики требуют создания новых функциональных материалов, способных к селективному детектированию химических веществ с высокой чувствительностью и обратимостью [1-2]. Спиропираны, способные к обратимой изомеризации под действием света и химических стимулов, являются перспективными платформами для детектирования ионов металлов [3]. В настоящей работе изучено взаимодействие 1'-гексадецил-3',3',5'-триметил-6-нитроспиро[хромен-2,2'-индолина] (MV1877) с ионами гольмия(III) в монослоях Ленгмюра и пленках Ленгмюра-Блоджетт. Результаты, полученные в процессе записи электронных спектров поглощения при отражении от субфазы и в пленках Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ), показали, что взаимодействие Ho³⁺ со спиропираном приводит к образованию окрашенного комплекса с максимумом поглощения при 560 нм. Установлено, что процесс комплексообразования является фотоуправляемым и полностью обратимым при циклическом облучении УФ и видимым светом. Обнаружено, что возможность спонтанного (без фотоактивации) комплексообразования зависит от способа формирования пленки и поверхностного давления. В пленках, перенесенных с субфазы, содержащей Ho³⁺, комплекс образуется самопроизвольно при низких поверхностных давлениях (5–10 мН/м), однако, при высоком давлении (20 мН/м) для этого процесса требуется УФ-активация. При переносе пленок с чистой водной субфазы комплексообразование происходит исключительно после облучения УФ-светом при всех исследованных давлениях, что подчеркивает необходимость предорганизации слоя. Взаимодействие молекул исследуемого соединения MV1877 c ионами Ho³⁺ приводит к формированию прочных комплексов в условиях гибкой структуры монослоя, однако, создает стерические затруднения для спонтанной изомеризации в плотноупакованных пленках. Таким образом, показана принципиальная возможность селективного детектирования ионов Ho³⁺ с использованием ультратонких пленок спиропирана и продемонстрирована ключевая роль упаковки молекул в функционировании такого сенсора.

Литература

- Feuerstein T. J. et al. Investigating the photochemistry of spiropyran metal complexes with online LED-NMR //Inorganic Chemistry. – 2019. – Т. 58. – №. 22. – С. 15479-15486. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02547

- Huang M. et al. Novel spiropyran derivative based reversible photo-driven colorimetric and fluorescent probes for recognizing Fe3+, Cr3+ and Al3+ metal ions //Inorganic Chemistry Communications. – 2020. – Т. 117. – С. 107968. https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.107968

- Минкин В. И. Фотоконтролируемые молекулярные переключатели на основе бистабильных спироциклических органических и координационных соединений // Успехи Химии. – 2013. – 82, № 1. – C. 1–26.