Синтез, свойства и применение смешанных нанодисперсий оксида цинка и металлического серебра

Мрачковская Д.А.

Студент, 2 курс магистратуры

ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д.И. Менделеева», факультет химико-фармацевтических технологий, Москва, Россия

E-mail: mrachkovskaia.d.a@muctr.ru

Известно, что оксид цинка и металлическое серебро обладают антимикробными свойствами, причём как в виде дисперсий в сухом состоянии, так и в виде дисперсий в растворённом состоянии [1]. То есть, и сухой оксид цинка и сухое металлическое серебро обладают антимикробными свойствами, и так же они проявляют эти свойства в растворах, в частности, в водных. Однако, поскольку это уже давно известные компоненты многих препаратов, то к ним возникает резистентность микроорганизмов. Поэтому в данной работе была сделана попытка совместить оксид цинка и металлическое серебро, получить смешанные композиции, и по нашим предположениям, усилить их антимикробное действие. Они должны быть более эффективны, чем каждый компонент в отдельности. Помимо этого, была возможность разработать методику определения частичной концентрации золей в жидкой фазе; до настоящего времени такие методики практически не описаны в литературе.

Синтезированы нанодисперсия оксида цинка со средней концентрацией частиц 
4,3 ∙ 1010 1/мл и средним размером 80 нм и нанодисперсия серебра со средней концентрацией частиц 6,8 ∙ 1012 1/мл и средним размером 140 нм.

Установлено, что исследованные образцы оксида цинка с серебром проявили антимикробную активность в отношении к Staphylococcus aureus, Candida albicans и Bacillus subtilis, при этом почти все золи проявили высокую антимикробную активность в отношении спорообразующих бактерий Bacillus subtilis (зона ингибирования роста тест-штамма составила более 20 мм) и практически не проявили антимикробной активности в отношении грамотрицательных тест-микроорганизмов: Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Также выявлено, что увеличение количества серебра в составе повышает антимикробную активность в отношении Bacillus subtilis и понижает в отношении Staphylococcus aureus и Candida albicans.

Синтезированные золи являются перспективным материалом для получения композиций различного назначения.

Литература

1. Manyasree D., Kiranmayi P., Venkata K. Characterization and antibacterial activity of ZnO nanoparticles synthesized by co precipitation method. International Journal of Applied Pharmaceutics – 2018 – V.10 - № 6 – P. 224–228.