Новые катализаторы гетерогенного гидрирования ароматических углеводородов

Муртазин Л.М.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: leve.murtazin@mail.ru

Одним из способов повышения октанового числа бензина является риформинг. Его продуктом является бензин риформинга, который наполовину состоит из ароматических соединений. Бензола в этой смеси содержится 10-15%, и в качестве одного из продуктов неполного горения он может давать бензопирен, который является канцерогеном. Нормы ЕВРО-5 ограничивают содержание бензола в топливе одним процентом, достичь которого различными физико-химическими методами разделения непросто. Одним из способов решения проблемы является селективное гидрирование бензола с помощью гетерогенных катализаторов. В данном исследовании на поверхность нового материала, полученного конденсацией карбамид-формальдегидного прекурсора с тетраэтоксисиланом [1], наносили наночастицы родия и палладия. Полученные катализаторы были охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа.

Родий-содержащий образец продемонстрировал высокую активность и селективность в гидрировании ароматических углеводородов. В случае бензола, толуола и этилбензола высоких конверсий удается добиться уже при давлении водорода 2 атм и 80°С за 5 часов. При увеличения объема заместителя (в случае пропилбензола, кумола и др.) требовалось ужесточение условий. Была показана возможность гидрирования бензола и толуола без растворителя, что позволяет проводить гидрирование в смесях, приближенных к реальным. Палладиевый катализатор проявляет гораздо меньшую активность, однако необходимо рассматривать решение поставленной выше задачи с использованием менее дорогих аналогов родия.

Таблица 1. Гидрирование ароматических углеводородов в гептане на катализаторах UFS-Rh-np-(3%) ([субстрат]/[Rh]=660) и UFS-Pd-np-(3%) ([субстрат]/[Pd]=330)

| Катализатор | Субстрат | Т, °С | Давление, МПа | Время, ч | Конверсия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UFS-Rh-np-(3%) | Бензол | 80 | 0,2 | 5 | 100 |
|  | Толуол | 80 | 0,2 | 5 | 99 |
|  | Этилбензол | 80 | 0,2 | 5 | 88 |
|  | Пропилбензол | 80 | 0,2 | 5 | 55 |
|  | Кумол | 80 | 1 | 5 | 48 |
|  | Бутилбензол | 100 | 3 | 7 | 100 |
| UFS-Pd-np-(3%) | Бензол | 150 | 3 | 2 | 97 |
|  | Толуол | 150 | 3 | 2 | 32 |

Таблица 2. Гидрирование ароматических углеводородов без растворителя на катализаторе UFS-Rh-np-(3%) ([субстрат]/[Rh]=3800)

| Субстрат | Т, °С | Давление, МПа | Время, ч | Конверсия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 80 | 1 | 6 | 66 |
| Толуол | 80 | 1 | 6 | 51 |

Исследование выполнено в рамках государственного задания «Нефтехимия и катализ. Рациональное использование углеродсодержащего сырья», № 121031300092-6.

Литература

1.  Kardasheva Y., Terenina M., Sokolov D., Sinikova N., Kardashev S., Karakhanov E. Hydroformylation of Alkenes over Phosphorous-Free Rhodium Supported on N-Doped Silica // Catalysts. 2023. Vol. 13. P. 818.