Соли вольфрама как катализаторы эпоксидирования алкенов

Бровин И. А., Хуснутдинова К. Р., Пастухова Ж. Ю., Хрусталев А. Н., Арбанас Л. А., Рашутин Н. А., Брук Л. Г.

Студент, 2 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, Москва

E-mail: weetunhoo@yandex.ru

Процесс эпоксидирования алкенов играет важную роль в тонком органическом синтезе, в производстве многих промежуточных продуктов крупнотоннажной химии, а также в производстве фармацевтических препаратов [1].

Постоянно происходит процесс совершенствования существующих, а также разработка новых каталитических систем [2, 3].

Эксперименты проводили при перемешивании в стеклянном термостатируемом реакторе с обратным холодильником. Компоненты реакционной смеси анализировали методом газовой хроматографии и йодометрического титрования. Установлено, что наилучшим из исследованных катализаторов оказались вольфраматы кальция и бария. Фазовый состав катализаторов определяли методом рентгенофазового анализа, химический состав и морфологию оценивали с помощью метода СЭМ-ЭДС (рис. 1).

| а |  |
| --- | --- |
| б |  |

Рис. 1. Изображения сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии с картированием по элементам (а – CaWO4, б – BaWO4)

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП РТУ МИРЭА при поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения №075-15-2025-548 от 18.06.2025 г.

Литература

1. Russo V., Tesser R., Santacesaria E., Di Serio M. Chemical and Technical Aspects of Propene Oxide Production via Hydrogen Peroxide (HPPO Process) // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. Vol. 52. P. 1168.

2. Cucciniello R., Pironti C., Capacchione C., Proto A., Di Serio M. Efficient and selective conversion of glycidol to 1,2-propanediol over Pd/C catalyst // Catal. Commun. 2016. Vol. 77. P. 98.

3. García-Aguilar J., Fernández-Catalá J., Juan-Juan J., Such-Basáñez I., Chinchilla L.E., Calvino-Gámez J.J., Cazorla-Amorós D., Berenguer-Murcia Á. Novelty without nobility: Outstanding Ni/Ti-SiO2 catalysts for propylene epoxidation // J. Catal. 2020. Vol. 386. P. 94.