Каталитическая конверсия н-бутилового спирта в присутствии гетерогенных катализаторов

Пономарева С.Д., Егорова Е.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, РТУ МИРЭА, Москва, Россия

E-mail:sonya_ponom@mail.ru

Истощение мировых запасов нефти на фоне широкого ее применения в химической и топливной промышленностях стимулирует поиск альтернативных источников сырья. Одним из перспективных направлений в этой области является использование кислородсодержащих соединений, таких как бутиловые спирты. Эти соединения могут быть получены как из сырья нефтяного происхождения, так и из возобновляемых ресурсов [1]. Превращение био-бутанола в олефины – ключевые компоненты для синтеза полимеров и топливных присадок – позволяет снизить зависимость от нефтяного сырья и способствует устойчивому развитию химической промышленности. Целью данной работы являлся анализ эффективности каталитических систем на основе алюмокальциевых цементов или -Al2O3 в процессе конверсии бутанола-1.

Для проведения экспериментов были выбраны четыре катализатора отечественного производства ООО «НИАП-Катализатор». Каталитическая конверсия н-бутанола проводилась на лабораторной установке в кварцевом реакторе в интервале температур 150 - 400 оС, при атмосферном давлении, с объемной скоростью подачи сырья 2,2 ч-1. Для определения состава газообразных продуктов использовали метод газовой хроматографии, жидких продуктов - метод хромато-масс-спектроскопии.

Таблица 1. Состав катализаторов

| Название | Массовые доли, % |  |  |  |  |  | Sуд, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CuO | ZnO | NiO | Cr2O3 | CaO | Al2O3 |  |
| НТК-10-1 | 37 | 27,6 | 2,6 | – | 7,2 | 25,3 | 65 |
| НКО-3Х | 50,1 | – | – | 6,1 | 8,4 | 35,4 | 133 |
| НКО-2-3Ф | 13,9 | – | 26,3 | – | – | 59,8 | 149 |
| НТК-10-2ФМ | 49,1 | 23,2 | – | – | 6,6 | 21,1 | 40 |

В результате исследования каталитической конверсии н-бутилового спирта установлены существенные различия в активности, селективности и направленности исследуемых гетерогенных катализаторов. Никельсодержащий катализатор, несмотря на высокую активность при низких температурах, направляет процесс преимущественно в сторону образования парафинов. Медьсодержащие катализаторы демонстрируют значительно более высокую селективность к целевым олефинам, достигая выхода 52,3–67,9% в зависимости от температуры.

Катализатор НТК-10-2ФМ показал наилучшие результаты, обеспечивая максимальный выход олефинов (67,5 %) и максимальную селективность при умеренной температуре 200 °C с практически полной конверсией исходного спирта (93,9 %). Преобладание бутенов в составе продуктов указывает на высокую избирательность этой системы к дегидратации спирта.

Литература

- Lin, Z., Cong, W., Zhang, J. Biobutanol Production from Acetone–Butanol–Ethanol Fermentation: Developments and Prospects // Fermentation: Dev. and Prosp. 2023, 9, 847.