Допирование g-C3N4 ионами металлов для повышения фотокаталитической активности

Иванова М.М., Смирнов Е.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ivanovamarinamih@gmail.com

Графитоподобный нитрид углерода (g-C₃N₄) является перспективным фотокатализатором благодаря высокой химической устойчивости и ширине запрещённой зоны, обеспечивающей поглощение в видимой области спектра. Однако его практическое применение ограничено быстрой рекомбинацией фотогенерированных носителей заряда, что снижает квантовую эффективность процесса.

Одним из подходов к повышению фотокаталитической активности g-C₃N₄ является модификация зонной структуры путем допирования ионами металлов.

Целью данной работы являлся синтез g-C₃N₄, допированного ионами Mn, Cr и Cu (источники: KMnO₄, K₂CrO₄ и Cu(NO₃)₂·2H₂O) и изучение влияния   допантов на оптические свойства материала и оценка эффективности полученных образцов в фотокаталитическом разложении красителя.

Материалы получали методом поликонденсации меламина в присутствии источников ионов металлов по методике [1]. Структуру и состав оценивали методами рентгенофазового анализа (XRD), ИК-спектроскопии (FTIR) и сканирующей электронной микроскопии (SEM); оптические свойства исследовали методом UV-Vis спектроскопии. Фотокаталитическую активность оценивали по степени деградации модельного красителя в водной среде при УФ-облучении.

Установлено, что введение ионов металлов в структуру приводит к сужению запрещённой зоны по сравнению с исходным g-C₃N₄ (Eg = 2,7 эВ). Наиболее выраженный эффект наблюдался для Cr-допированного образца (Eg =2,38 эВ) и Cu-допированного образца (Eg =2,58 эВ). Данное снижение запрещенной зоны сопровождается расширением области светопоглощения, что повышает фотокаталитическую эффективность материала.

Таким образом, модификация g-C₃N₄ ионами переходных металлов позволяет эффективно управлять его электронными и оптическими характеристиками.

Литература

1. Li H. и др. Enhanced charge carrier separation of manganese(ii)-doped graphitic carbon nitride: formation of N–Mn bonds through redox reactions // Journal of Materials Chemistry A. 2018. Т. vol. 6. № no. 15. С. p.p. 6238-6243.