Исследование каталитической активности комплексов хрома (III) с лигандами SCCNCCS-типа в реакции олигомеризации этилена

Москвичев С.С., Сенин А.А., Флид В.Р.

Старший преподаватель кафедры физической химии им. Я.К. Сыркина

РТУ МИРЭА, ИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
E-mail: ssmoskv03@mail.ru

Гексен-1 – важнейший альфа-олефин, который широко используется в нефтехимической промышленности: служит сомономером при синтезе полиэтилена средней и низкой плотности [1], применяется в синтезе линейных альдегидов, которые, в свою очередь, служат сырьем для производства пластификаторов и жирных кислот [2].

Одним из основных способов получения линейных альфа-олефинов, включая 
гексен-1, является селективная олигомеризация этилена. Исследования селективной олигомеризации этилена, связанные с получением новых высокоактивных и селективных катализаторов, изучением кинетических закономерностей процесса и выявлением факторов, влияющих на свойства каталитических систем, ведутся более 40 лет, но до сих пор остаются актуальными. Наиболее селективными по гексену-1 являются комплексы хрома (III) на основе лигандов различного типа [3].

Каталитические системы на основе комплексов хрома (III) с лигандами 
SCCNCCS-типа являются одними из высокоселективных, поскольку их уникальная структура обеспечивает эффективное взаимодействие с реагентами, возможность формирования активных центров специфической геометрии и способность к стабилизации промежуточных комплексов. Впервые соединения такого типа были получены компанией Sasol Technology [4].

В нашей работе была проведена оценка активности и селективности ряда каталитических систем на основе комплексов этого типа: C20H43NS₂CrCl₃ (К1), C23H49NS₂CrCl3 (К2), C24H51S₂CrCl3 (К3), C2₂H47S₂CrCl3 (К4) – с использованием в качестве активатора метилалюмоксана, оценено влияние донорно-акцепторных заместителей в СС-мостиковой части лиганда.

В результате показано, что при температуре 85 °С и давлении 40 бар наибольшую производительность демонстрирует комплекс К4 (40,6 кг/гCr·ч). Все комплексы показывают высокую селективность по основному продукту (C6 > 96 %), содержание побочных продуктов минимально (0,3–0,5 %). Высокое содержание 1-C6 во фракции C6 (99,4–99,6 %) свидетельствует о высокой региоселективности катализаторов.

Таким образом, изученные комплексы хрома (III) с лигандами SCCNCCS-типа проявляют умеренную каталитическую активность в реакции олигомеризации этилена с хорошей селективностью по гексену-1. Показано, что в исследуемой серии катализаторов варьирование донорных заместителей в СС-мостиковой части лиганда не приводит к существенным изменениям в основных показателях реакции.

Литература

1. Norbert P. Branched polyethylene. LDPE and LLDPE // Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. – 1983. – V. 22. – P. 158–160.

2. Franke R., Selent D., Börner A. Applied hydroformylation // Chem. Rev. – 2012. – V. 112. – P. 5675–5732.

3. Плаксунов Т.К. Высшие линейные α-олефины и сополимеры этилена на их основе. Производство и применение. / Т.К. Плаксунов, Г.П. Белов, С.С. Потапов. – РИО ИПХФ РАН. – Черноголовка, 2008. – 292 с.

4. Overett M.J., Blann K., Bollmann A., Dixon J.T., Haasbroek D., Killian E., Maumela H., McGuinness D.S., Morgan D.H. Mechanistic investigations of the ethylene tetramerization reaction // J. Am. Chem. Soc. – 2005. – V. 127. – P. 10723–10730.