Окислительное обессеривание при комнатной температуре без растворителя с помощью супергидрофобных катализаторов на основе Мо/SBA-15.

Сукманов М.Д., Арзяева Н.В., Акопян А.В.

Студент, 5 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: matvei.sukmanov@chemistry.msu.ru

Содержание сернистых соединений в нефтяных фракциях остается одним из ключевых факторов, которые ограничиваются современными экологическими нормами для производства моторных топлив. Ужесточение международных стандартов качества получаемых топлив делает задачу обессеривания все более актуальной, стимулируя поиск эффективных и экологически возможных решений. Среди них особый интерес представляет окислительное обессеривание – подход, позволяющий работать в мягких условиях и полностью отказаться от водорода в отличие от наиболее распространенного метода в мире – гидроочистка.

Метод основан на селективном окислении органических соединений серы до сульфонов и сульфоксидов с последующим их удалением экстракцией или адсорбцией. Однако на практике при комнатной температуре эффективность процесса часто снижается из-за межфазных ограничений и дезактивации катализатора – главным образом вследствие адсорбции воды и полярных продуктов реакции на его поверхности.

Одним из подходов к решению этой проблемы является разработка катализаторов с гидрофобной поверхностью, устойчивых к воздействию водной фазы. В настоящей работе в качестве такой системы исследованы молибденсодержащие катализаторы на основе мезопористого кремнезема SBA-15, модифицированного октилсилановыми группами.

Катализаторы синтезированы пропиткой носителя раствором гептамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 с дальнейшей гидрофобизацией поверхности октилтриэтоксисиланом до 20 масс. %. Модификация привела к формированию супергидрофобной поверхности катализатора с краевым углом смачивания больше 150°, что существенно повысило его устойчивость в присутствии водной фазы. В реакции окислительного обессеривания модельных топлив наилучшие результаты показал образец 20oct/Mo/SBA-15: при комнатной температуре и начальной концентрации серы 0,8% достигнута конверсия дибензотиофена на уровне 99%.

Полученные результаты подтверждают, что гидрофобизация катализаторов на основе Mo/SBA-15 является эффективной стратегией по созданию высокоактивных катализаторов для обессеривания топлив. Такая модификация позволяет повысить устойчивость катализатора к воздействию водной фазы, снизить агрегацию частиц и обеспечить стабильную работу в мягких условиях без уменьшения каталитической активности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-79-10022, https://rscf.ru/en/project/24-79-10022/