Оптимизация методики приготовления медь-церий-оловянного катализатора для предпочтительного окисления CO в потоке водорода.

Вахрушев А. Д., Каплин И.Ю., Локтева Е.С.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: an.vahrusheff@yandex.ru

Для работы протонообменных мембранных топливных элементов (PEMFC) требуется водород без примесей CO. Угарный газ отравляет платиновые аноды PEMFC [1]. Предпочтительное окисление СО в потоке водорода (PROX-СO) является наиболее перспективным методом очистки водорода от этой примеси [2]. Смешанные оксидные системы на основе оксида церия и оксида меди дешевле катализаторов на основе благородных металлов и проявляют активность в этой реакции [3].

В настоящей работе изучали влияние способа приготовления катализаторов Cu/CeSnOx на каталитические свойства в реакции PROX-СO. Приготовили два образца состава Cu/CeSnOx (8,5% масс. Cu с молярным соотношением Cu:Ce:Sn – 1:3:1) двумя различными методами: соосаждением всех трех солей («совместный» метод, Cu/CeSnOx-с) или пропиткой оксида CeSnOx нитратом меди («последовательный» метод, Cu/CeSnOx-п). Активность катализаторов в реакции PROX-CO исследовали в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора (масса катализатора 0,15 г) в интервале температур от 50 до 400 оС. Свойства катализаторов исследовали методами адсорбции N2, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и термопрограммируемого восстановления водородом.

Оба катализатора показали наибольшую активность в окислении СО при температуре 200 оС (выход СО2 на обоих катализаторах составляет около 86%) (рис. 1а). Однако образец Cu/CeSnOx-с показал повышенную активность при более низких температурах, а также более высокую стабильность (рис. 1б). В ходе исследования определено, что совместное осаждение солей меди, церия и олова позволяет не только упростить синтез, но и улучшает каталитические характеристики образца.

Рис. 1. Зависимость выхода СО2 от температуры испытания (а), зависимость выхода СО2 от времени проведения испытания (б)

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственной программы АААА-А21-121011990019-4 «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ».

Авторы выражают благодарность Программе развития МГУ.

- Список литературы

- Davó-Quiñonero A., et al. Insights into the Oxygen Vacancy Filling Mechanism in CuO/CeO2 Catalysts: A Key Step Toward High Selectivity in Preferential CO Oxidation // ACS Catal. 2020. Vol. 10, № 11. P. 6532–6545.

- Du P. P., Wang W. W., Jia C. J., Song Q. S., Huang Y. Y., Si R. Effect of strongly bound copper species in copper–ceria catalyst for preferential oxidation of carbon monoxide // Appl. Catal., A. 2016. Vol. 518. P. 87–101.

- Wang W. W., et al. Highly Dispersed Copper Oxide Clusters as Active Species in Copper-Ceria Catalyst for Preferential Oxidation of Carbon Monoxide // ACS Catal. 2015. Vol. 5, № 4. P. 2088–2099.