Окислительное обессеривание прямогонной бензиновой фракции в присутствии пористых ароматических каркасов с сульфогруппами

Лаптева А.Р. 1, Арзяева Н.В. 1, Акопян А.В. 1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

E-mail: anna.lapteva@chemistry.msu.ru

Ужесточение экологических требований к моторным топливам и ограничение содержания серы в продуктах переработки нефти стимулируют поиск альтернативных методов удаления серосодержащих соединений. Метод окислительного обессеривания является одним из наиболее перспективных благодаря мягким условиям проведения процесса и высокой степени очистки. В процессе сернистые соединения окисляются до сульфонов, которые из-за большей полярности, могут быть легко извлечены экстракцией.

Метод окислительной очистки широко освещен в современной научной литературе [1], однако для дальнейшего использования метода в промышленности необходимо повысить эффективность процесса. Ключевым направлением развития метода является поиск высокоактивных и селективных катализаторов, обеспечивающих протекание окислительного обессеривания в мягких условиях, а также оптимизация условий протекания реакции окисления и подбор оптимизированного состава экстрагента для минимизации потери ценных углеводородных компонентов.

В представленной работе синтезирована серия гетерогенных катализаторов на основе пористых ароматических каркасов с различным содержанием сульфогрупп. Ряд физико-химических исследований показал, что увеличение концентрации хлорсульфоновой кислоты повышает суммарную кислотность при одновременном снижении удельной площади поверхности. Каталитическую активность синтезированных соединений исследовали на реальной прямогонной бензиновой фракции с исходным содержанием серы 880 ppm; в качестве окислителя использовали пероксид водорода при молярном соотношении H2O2:S = 4:1.

Показано, что двухстадийное проведение процесса позволяет снизить содержание серы с 880 ppm до 7 ppm за 20 минут, оптимальные условия проведения процесса окислительного обессеривания: 1,0 масс.% катализатора, мольное соотношение H2O2:S = 4:1. Наиболее оптимальным составом экстрагента для извлечения сульфонов с минимальными потерями топлива являлась смесь ацетонитрил-вода (3:2 об.). Состав бензина до и после окислительной очистки охарактеризован методами ГХ-МС и ИК-спектроскопии: углеводородный состав топлива полностью сохраняется. Регенерация катализатора промывкой ацетоном обеспечивает стабильную активность на протяжении не менее пяти циклов окисление–регенерация.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-79-10044-П, https://rscf.ru/project/22-79-10044-П

Литература

- Zhengxiang Sun et al. A critical review of catalytic oxidative desulfurization (COD) in petroleum-based liquid fuels // Fuel, 2025, vol. 402, 136031