Органический структурообразователь – ключ к управлению активностью катализаторов гидроизомеризации н-гексадекана на основе цеолитов ZSM-23

Халямина М.Д., Куликова П.С., Бок Т.О.

Студент, 4 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: milana.halyamina@yandex.ru

Цеолит ZSM-23 (топология MTT) благодаря одномерной структуре, кислотным свойствам и развитой поверхности зарекомендовал себя как эффективный катализатор ряда нефтехимических процессов, важнейшим из которых является процесс гидроизомеризации длинноцепочечных н-алканов, позволяющий получать низкозастывающие топливо и масла [1]. Для создания высокоэффективных катализаторов процесса, обеспечивающих высокий выход изомеров парафинов, необходимо соблюдать ряд требований, применяемых к кислотному компоненту. Цеолит должен иметь кислотные центры Брёнстеда, оптимальный баланс объемов микро- и мезопор и малый размер кристаллов, позволяющий облегчать транспорт крупных органических молекул [2]. Анализ литературы показал, что ключевым фактором, влияющим на свойства цеолита ZSM-23, является тип используемого органического структурообразователя.

Целью данной работы являлось исследование физико-химических и каталитических свойств цеолитов ZSM-23, полученных гидротермальной кристаллизацией реакционных смесей в присутствии различных органических структурообразователей: N,N-диметилформамида (ZSM-23-ДМФА), изопропиламина (ZSM-23-ИПА), пирролидина (ZSM-23-ПР), N-метилпирролидона (ZSM-23-МП). Установлено, что пористые характеристики, кислотные свойства и морфология цеолитов ZSM-23 существенно зависят от типа используемого структурообразователя. Показано, что синтезированные образцы ZSM-23-ДМФА, ZSM-23-ИПА, ZSM-23-ПР имеют близкий химический состав (мольное отношение SiO2/Al2O3=85–91) и представляют собой однофазные высоко кристаллические цеолиты топологии MTT. Длина и ширина агрегатов игольчатых частиц, формирующих сростки их кристаллов, изменяется в ряду: ZSM-23-ПР >ZSM-23-ИПА> ZSM-23-ДМФА. Обнаружено, что образец ZSM-23-МП является однофазным цеолитом структуры МТТ с отношением SiO2/Al2O3=39 и низкой степенью кристалличности, представляющим собой агломераты игольчатых кристаллов длиной 1.0–1.5 мкм.

Каталитические свойства бифункциональных платиносодержащих катализаторов на основе синтезированных цеолитов ZSM-23 с близким отношением SiO2/Al2O3 были изучены в модельной реакции гидроизомеризации н-гексадекана в проточной установке при температуре 280 °С, давлении 25 атм, мольном отношении H2/C16 = 530 и массовой скорости подачи сырья 2 ч-1. Установлено, что конверсия н-гексадекана увеличивается с уменьшением длины агрегатов игольчатых частиц. Наибольшую конверсию сырья (71 %) обеспечивает катализатор Pt-ZSM-23-ДМФА, образованный сростками частиц длиной 3.0 мкм и шириной 0.5 мкм.

Каталитические испытания выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №24-13-00103), https://rscf.ru/project/24-13-00103/.

Исследование пористой структуры и кислотных свойств выполнено в рамках государственного задания МГУ им. М. В. Ломоносова, регистрационный номер № AAAA-A21-121011990019-4.

Исследования фазового, элементного состава и морфологии образцов выполнены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты».

Литература

1. Wang Q., Sim L. B., Xie J., Ye S., Fu J., Wang J., Zhang N., Zheng J., Chen B. Comparative study of Pt/zeolites for n-hexadecane hydroisomerization: EU-1, ZSM-48, ZSM-23, ZSM-22, and ZSM-12 // Chem. Eng. Sci. 2024.  Vol. 287. P. 119785.

2. Park K.-C., Ihm S.-K. Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization  // Appl. Catal. A: Gen. 2000. Vol. 203. №. 2. P. 201–209.