Высокотемпературная стереоселективная REM-GT полимеризация 
2-винилпиридина в присутствии диэтилцинка в качестве агента переноса цепи

Слепнева А.С., Горюнов Г.П., Яшин А.Н., Уринцев Д.И., Уборский Д.В., Воскобойников А.З.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: slepnevaanna@gmail.com

Поли(2-винилпиридины) (P2VP) широко применяются для получения ионно-проводящих мембран, электронных и наноструктурированных материалов. P2VP получают с помощью различных методов полимеризации, при этом свободнорадикальная полимеризация до сих пор является основным промышленным методом, однако, она приводит к образованию атактического полимера с широким молекулярно-массовым распределениям. Анионная живая полимеризация 2-винилпиридина обеспечивает контроль молекулярной массы и узкую дисперсию образующегося полимера, что позволяет получать блок-сополимеры различной архитектуры. Контролируемые радикальные методы, такие как RAFT (ОПЦ-полимеризация), NMP (нитроксид-опосредованная радикальная полимеризация) и ATRP (радикальная полимеризация с переносом атомов) также применяют для получения P2VP [1]. Полимеризация с переносом групп, катализируемая комплексами редкоземельных металлов (REM-GTP), представляет собой альтернативу, обеспечивающую “живой” характер полимеризации, сочетающийся со стереохимическим контролем [2,3]. Хотя RAFT, NMP, ATRP и REM-GTP позволяют контролировать архитектуру полимеров, остаются проблемы, связанные с высокой эффективностью и масштабируемостью процесса, количеством и стоимостью катализатора/инициатора, а также другие технические и инженерные проблемы. В свою очередь, высокотемпературная полимеризация, катализируемая металлокомплексами, является наиболее совершенным методом, поскольку обеспечивает лучшую энергоэффективность процесса, повышенную производительность катализатора, а также сопряжена с более простым выделением полимера из реактора.

Мы разработали метод получения высокоизотактического поли(2-винилпиридина), основанный на высокотемпературной гомогенной REM-GTP, но предполагающей использование Et2Zn в качестве агента переноса цепи. Этот метод позволил обойти узкие места, характерные для живой полимеризации, и получить высокоизотактический высокомолекулярный полимер (Tp = 80 °C, Mn = 459 кДа, Pm = 0.993, Tm = 214 °C) в рамках высокоэффективного процесса. Производительность катализатора в этом случае достигала 105 кг P2VP на 1 г иттрия (для реакции на 250 ммоль мономера) без необходимости использования низких температур, характерных для других методов контролируемой полимеризации. Кроме того, была обнаружена непревзойдённая температурная стабильность изученного иттриевого катализатора, который проявлял высокую активность вплоть до 280 °C (полимеризация при более высокой температуре не изучалась).

Литература

1. Kennemur, J. G. Poly(Vinylpyridine) Segments in Block Copolymers: Synthesis, Self-Assembly, and Versatility. // Macromolecules 2019, 52 (4), 1354–1370.

2. Altenbuchner, P. T.; Soller, B. S.; Kissling, S.; Bachmann, T.; Kronast, A.; Vagin, S. I.; Rieger, B. Versatile 2-Methoxyethylaminobis(Phenolate)Yttrium Catalysts: Catalytic Precision Polymerization of Polar Monomers via Rare Earth Metal-Mediated Group Transfer Polymerization. // Macromolecules 2014, 47 (22), 7742–7749.

3. Goryunov, G. P.; Slepneva, A. S.; Iashin, A. N.; Uborsky, D. V.; Voskoboynikov, A. Z. Yttrium-Mediated Living Polymerization Opens the Door for Block Copolymers of Poly(β-hydroxybutyrate), Poly(lactic acid), and Highly Isotactic Poly(2-vinylpyridine). // ACS Catalysis 2025, 15 (17), 14853–14865.