Никелевые катализаторы гидрирования углекислого газа на углеродсодержащих носителях различной степени поверхностной модификации из продуктов переработки рисовой шелухи

Родин В.Ю.1, Новоторцев Р.Ю.2, Магдалинова Н.А.1

Аспирант, 4 курс

1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Иваново, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: viacheslav.rodin@chemistry.msu.ru

В условиях глобального изменения климата и острой необходимости в снижении выбросов углекислого газа реакция метанирования CO₂ (СО₂ + 4H₂ ↔ CH₄ + 2H₂O) рассматривается как перспективный путь синтеза «зелёного» метана в рамках концепций Power-to-Gas и энергетического хранения [1, 2]. Среди каталитических систем никель остаётся ключевым активным компонентом благодаря высокой активности, селективности к CH₄ и относительной доступности [1].

Носители из углеродных материалов, полученные из биомассы, являются привлекательной альтернативой традиционным оксидным носителям, поскольку они могут обладать развитой пористостью и подходящим химическим составом поверхностных функциональных групп для высокой дисперсии металла [3]. Рисовая шелуха — распространённый агропромышленный побочный продукт, содержащий органическую матрицу и кремнезём, — служит выгодным предшественником для синтеза углеродных носителей с регулируемой функциональной поверхностью. Введение азотсодержащих функциональных групп позволяет увеличить количество активных центров, а также улучшить взаимодействие никеля с носителем, способствуя повышению активности и стабильности катализаторов CO2-метанирования [4].

В данной работе разработана серия углеродсодержащих носителей на основе рисовой шелухи с различной степенью азотной модификации и текстурой. Исходная биомасса подвергалась тепловой обработке и/или химической активации для получения углеродных матриц, отличающихся химическим составом поверхностных функциональных групп, с последующей модификацией азотсодержащими агентами и термообработкой при разных температурах.

Полученные углеродные носители использовались для приготовления никелевых катализаторов методом влажной пропитки. Изучено влияние структурных, текстурных и химических характеристик никельсодержащих материалов на их каталитическую активность в реакции метанирования CO₂. Наилучший образец демонстрировал конверсию 81% cо 100% селективностью по метану при 350°C.

Литература

1. Kim J. Ni Catalysts for Thermochemical CO₂ Methanation: A Review // Coatings. 2024. Vol. 14. № 10. P. 1322.

2. Kuhaudomlap S., Witoon T., Donphai W., Limtrakul J. Insight and comprehensive study of Ni-based catalysts supported on various metal oxides for CO₂ methanation // Sci. Rep. 2024. Vol. 14. P. 23149.

3. Suksumrit K., Witoon T., Donphai W., Limtrakul J. CO₂ Methanation over Ni-Based Catalysts: Investigation of Mixed Silica/MgO Support Materials // Catalysts. 2025. Vol. 15. № 6. P. 589.

4. Sánchez-González M., Villardon A., Campana R., Sánchez-Silva L., Dorado F., Romero A. Ni-Catalysts Supported on N,B-Doped Graphene Aerogels for CO₂ Methanation // ACS Appl. Nano Mater. 2025. Vol. 8(45). P. 21813-21827.