Иерархические цеолиты Sn-BEA в каталитическом окислении циклогексанона перекисью водорода

Сеидова Д.М., Бараков Р.Ю., Смирнов А.В.

Студентка, 4 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: diana.seidova@chemistry.msu.ru

Окисление циклогексанона перуксусной кислотой по Байеру-Виллигеру является важным промышленным процессом получения капролактона. Этот лактон используется для синтеза поликапролактона и капролактама, из которого получают нейлон-6. Применение цеолита Sn-BEA в качестве катализатора этой реакции позволило заменить перуксусную кислоту на перекись водорода и существенно снизить количество органических отходов [1]. Перспективными катализаторами этой реакции являются иерархические цеолиты Sn-BEA (h-Sn-BEA). Наличие мезопор в их структуре способствует увеличению доступности оловосодержащих кислотных центров Льюиса для реагентов, а также повышению скорости диффузии реагентов и продуктов реакции. Целью данной работы является исследование влияния структуры и кислотности h-Sn-BEA на их каталитическую активность в реакции окисления циклогексанона перекисью водорода при 90 °С.

В этой работе предложен новый постсинтетический способ получения h-Sn-BEA, содержащего, помимо типичных для этого цеолита микропор, межкристаллические мезопоры размером 14 нм. Способ предусматривает деалюминирование иерархического Al-BEA (h-Al-BEA), полученного в концентрированной реакционной смеси при мольном отношении H2O/Si 5,5, и последующее введение олова в деалюминированный цеолит пропиткой этанольным раствором соли олова. В качестве источника олова использовали SnCl4·5H2O, SnCl2, (CH3)2SnCl2 и Sn(CH3COO)2. Отношение Si/Sn варьировали в интервале 22 – 86 путем добавления разного количества соли олова в раствор для пропитки. Предложенный способ позволяет получить h-Sn-BEA без использования токсичной плавиковой кислоты и дополнительных органических темплатов для образования мезопор.

На дифрактограммах полученных образцов h-Sn-BEA присутствуют рефлексы, характерные для цеолита BEA. При высоком содержании олова в образцах наблюдаются также рефлексы, относящиеся к внерешеточному SnO2. Степень включения олова в структуру h-Sn-BEA, которая оценивается как отношение концентрации кислотных центров Льюиса и содержания олова в образце, повышается с увеличением степени окисления олова в прекурсоре. Для образца, полученного с использованием (CH3)2SnCl2, степень включения олова достигает наибольшего значения, равного 82 %. Для серии образцов с близким отношением Si/Sn, равным 44 – 61, наибольший выход капролактона достигается для h-Sn-BEA с источником олова Sn(CH3COO)2 и составляет 39 % после 4 ч реакции. Этот образец характеризуется наименьшей концентрацией кислотных центров в серии. Вероятно, высокий выход капролактона связан с меньшей скоростью его гидролиза в 6-гидроксикапроновую кислоту. Так как и целевая, и вторичная реакции идут на одних и тех же кислотных центрах, их содержание должно быть сбалансировано. Как увеличение, так и  уменьшение отношения Si/Sn для цеолита с этим же источником олова приводит к снижению максимального выхода капролактона.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №24-13-00103), https://rscf.ru/project/24-13-00103/ и государственного задания МГУ им. М.В.Ломоносова, регистрационный номер № AAAA-A21-121011990019-4. Исследования фазового и элементного состава образцов выполнены с использованием оборудования, приобретенного за счет средств национального проекта «Наука и университеты».

Литература

1. Corma A., Nemeth L.T., Renz M., Valencia S. Sn-zeolite beta as a heterogeneous chemoselective catalyst for Baeyer-Villiger oxidations // Nature. 2001. Vol. 412. P. 423-425.