Гетерогенные катализаторы полимеризации олефинов – активирующие носители с иммобилизованными на их поверхности комплексами металлов подгруппы титана

Городищ И.В., Горюнов Г.П., Шариков М.И., Яшин А.Н., Слепнева А.С.,

Уборский Д.В., Воскобойников А.З.

Аспирант, 2-ой год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ilia.gorodishch@chemistry.msu.ru

Метилалюмоксан (МАО), представляющий собой частично гидролизованный триметилалюминий, способен эффективно активировать нейтральные комплексы металлов подгруппы титана путём алкилирования-катионизации, приводя к образованию высокоактивных молекулярных (или одноцентровых) катализаторов полимеризации олефинов [1]. Однородность активных центров в молекулярных катализаторах позволяет использовать их для получения (со-)полимеров этилена и пропилена с узким (~2) молекулярно-массовым распределением (ММР) и однородным распределением сомономера (бутена-1, гексена-1, октена-1) для случаев сополимеров. Основным недостатком МАО является необходимость использования большого избытка активатора по отношению к предкатализатору (мольное отношение МАО/предкатализатор = 500–1000/1), что вносит заметный вклад в себестоимость катализатора. Альтернативу МАО представляют трис(перфторарил)бораны (или тетракис(перфторарилбораты) (BARF)) [2], которые используются в стехиометрических количествах (мольное отношение BARF/предкатализатор ≈ 1/1), а также активаторы на основе перфторалкоголятов алюминия, такие как трис- и тетракис(перфторалкоголяты) алюминия [3], отличающиеся более низкой ценой и синтетической доступностью, при этом образующиеся катализаторы часто не уступают по активности катализаторам, полученным на основе МАО или BARF.

Особое внимание уделяется разработке катализаторов полимеризации олефинов, иммобилизованных на поверхности твердого носителя (силикагеля, глин), например, путем создания ковалентной связи между атомами поверхности и атомами аниона активатора [4]. Это позволяет использовать катализаторы в суспензионных и газофазных процессах, благодаря чему можно получить полиолефины в форме порошков с узким распределением частиц по размерам и высокой насыпной плотностью, а также снижать риски обрастания стенок реактора полимером.  Нами было показано, что иммобилизация молекулярных катализаторов возможна путем образования ковалентных связей между активаторами на основе перфторалкоголятов алюминия и поверхностью силикагеля. Это позволяет получать нанесенные на силикагель катализаторы, не уступающие по активности и другим параметрам аналогичными катализаторам, нанесенными на силикагель, модифицированный МАО, — классический вид активирующих носителей для катализаторов полимеризации олефинов.

Литература

1. Kaminsky, W.; Kulper, K.; Brintzinger, H. H.; Wild, F. R. W. P. Polymerization of Propene and Butene with a Chiral Zirconocene and Methylalumoxane as Cocatalyst. // Angew Chem. Int. Ed. Engl. 1985, 24, 507.

2. X. Yang, C. L. Stern and T. J. Marks, Cationic zirconocene olefin polymerization catalysts based on the organo-Lewis acid tris(pentafluorophenyl)borane. // J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 10015.

3. Keaton, R. J.; Huacuja, R.; Wilson, D. R.; Klosin, J.; Pearson, D. M.; Senecal, T. D.; Mukhopadhyay, S.; Woodward. // W. H. WO2019191068, 2019.

4. Gregory G. Hlatky, Michael W. Lynch, Perfluoroaryl Group 13 Activated Catalysts on Inorganic Oxides, in Tailor-Made Polymers. // Via Immobilization of Alpha-Olefin Polymerization Catalysts (Edited by John R. Severn and John C. Chadwick), 2008.