Модификация GdCoO3 протонированием для селективного гидрирования CO

в C2-C4 олефины.

Анисимова Ю.А., Багзина Д.Д., Крючкова Т. А., Братчикова И.Г., Шешко Т.Ф.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»,

факультет физико-математических и естественных наук,

кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E-mail: 1132226567@rudn.ru

Актуальной задачей является разработка селективных катализаторов синтеза легких олефинов C2-C4 из C1-сырья. Перовскитоподобные оксиды благодаря высокой термической стабильности и структурной гибкости перспективны для реакции гидрирования CO [1,2]. В данной работе изучено влияние кислотного протонирования на свойства перовскита GdCoO3.

Образец-предшественник Gd0,95K0,05CoO3 синтезирован золь-гель методом [3]. Протонирование проводили 1 М HCl (24 ч, 25°C) с образованием H-GdCoO3. Методами РФА, ИК-спектроскопии и ТГА исследованы структура и состав. Каталитическую активность изучали в реакции CO+H2 (1:2) при 295-723 К.

РФА показал, что образцы однофазны (орторомбическая структура, Pbma). Протонирование не разрушает перовскит, но уменьшает размер кристаллитов (с 23 до 19 нм) и объем ячейки (с 206,7 до 204,9 Å3) из-за замещения K+ на H+. ИК-спектры H-GdCoO3 содержат полосы O-H (3000-3600 см-1), степень протонирования ~80% (ТГА).

Основные продукты гидрирования CO – углеводороды C1-C6 и CO2. Протонирование снижает скорость образования CO2 более чем в 10 раз благодаря изменению кислотно-основных свойств поверхности и подавлению глубокого окисления.

На H-GdCoO3 растет селективность по легким олефинам C2-C4 (до ~30% для этилена и пропилена), тогда как восстановление исходного образца не дает значимого эффекта (рис. 1).

Рис. 1. Селективность по C2H4 и C3H6 при гидрировании монооксида углерода на образце GdCoO3, его восстановленной и протонированной формах (Т = 723К)

Таким образом, кислотное протонирование перовскита GdCoO3 – эффективный метод повышения селективности синтеза легких олефинов из CO и подавления образования CO2.

Литература

1.  Peña M.A., Fierro J.L.G. // Chem. Rev. – 2001. – V. 101. – P. 1981.

2. Sheshko T.F. et al. // Catalysts. – 2025. – V. 15. – P. 67.

3. Cimino S. Et al. // Appl. Catal. B: Environ. – 2003. – V. 43. – P. 397.