Аэробное окислительное обессеривание углеводородных смесей в присутствии молибдата кобальта

Латыпова С.Ш., Есева Е.А., А.В. Анисимов А.В.

Аспирант, 4 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: c113518@gmail.com

Содержание сернистых гетероатомных соединений в нефтяных фракциях негативно сказывается на активности катализаторов процессов нефтепереработки и приводит к коррозии технологического оборудования. Кроме того, при сжигании серосодержащего топлива выделяются токсичные оксиды серы (SОx), что оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В настоящее время активно развиваются безводородные методы сероочистки, ключевыми преимуществами которых являются более мягкие условия проведения процесса, а также более высокая эффективность удаления конденсированных производных тиофена по сравнению с эксплуатирующимся в настоящее время процессом гидроочистки, характеризующимся жесткими параметрами (Т>350 °C, р>8 МПа). К числу таких методов относятся экстракционные, адсорбционные способы, биообессеривание, а также окислительное обессеривание [1]. Последний метод обладает высокой эффективностью в сочетании с адсорбцией или экстракцией, поскольку продукты окисления сернистых соединений - соответствующие сульфоксиды или сульфоны - обладают большей полярностью по сравнению с исходными соединениями, что существенно повышает степень их извлечения. Среди применяемых окислителей наиболее перспективным, экологически и экономически предпочтительнее является кислород воздуха, при использовании которого реализуется процесс аэробного окислительного обессеривания.

В настоящей работе представлено исследование аэробного окислительного обессеривания модельной смеси на основе дибензотиофена (ДБТ) в додекане в присутствии катализаторов на основе молибдата кобальта, синтезированных методом соосаждения с использованием прекурсоров различной природы. Фазовый состав, текстурные характеристики и морфология полученных образцов исследованы методами РФА, ИК-спектроскопии, низкотемпературной адсорбции-десорбции N2, элементного анализа, а также просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Показано, что катализатор CoMo1, полученный из ацетата кобальта (II) и гептамолибдата (VI) аммония и содержащий фазы α-СoMoO4 и β-СoMoO4 проявляет более высокую каталитическую активность в реакции аэробного окисления по сравнению с образцом CoMo2, приготовленным из хлорида кобальта (II) и молибдата натрия и имеющим двухфазовый состав β-СoMoO4 и α-MoO3. В присутствии наиболее активного образца CoMo1 исследовано влияние температуры реакции, содержания катализатора, природы сернистого субстрата и исходной концентрации серы на протекание реакции окисления. Полная конверсия ДБТ в модельной смеси, содержащей 500 ppm серы, достигается при оптимальных условиях: 150˚С, 0.05 мас.% катализатора, 30 мин.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант № 25-29-01037.

Литература

1. Guntida A., Silva D., Jorqueira S., Nikitine C., Fongarland P., Thomas K., Maugé F., Aparicio J. Catalytic oxidative desulfurization of liquid fuel: Impact of oxidants, extracting agents, and heterogeneous catalysts with prospects for biodiesel upgrading - A mini review // Biomass and Bioenergy. 2024. Vol. 188. P. 107341.