Редиспергирование гетерогенных Ru катализаторов для гидродеоксигенации соединений бионефти

Родригес Пинеда Р.А.1,2, Садовников А.А.2, Арапова О.В.2, Максимов А. Л.2, Наранов Е.Р.2

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: rodrigues.pineda@yandex.ru

Разработка высокоактивных и стабильных гетерогенных катализаторов имеет первостепенное значение для создания эффективных и экологичных промышленных процессов [1–3]. Несмотря на значительный прогресс в области наноструктурированных катализаторов для переработки биомассы, создание простых методов синтеза высокоактивных катализаторов, обеспечивающих точный контроль над активностью в реакции гидродеоксигенации, стабильностью и процессом реактивации с удовлетворительными характеристиками, остается сложной задачей. В данной работе представлен простой метод введения рутения в различные пористые носители (Al-SBA-15, MCM-22, нанослои цеолита MFI-типа) с использованием механохимии. Протокол синтеза включает механохимическую активацию Ru3(CO)12 с пористым носителем с последующей ступенчатой термообработкой в вакууме, что приводит к формированию высокодисперсных стабилизированных центров рутения в пористой архитектуре. Частичное удаление СО групп из Ru3(CO)12 облегчает закрепление образующихся частиц Ru(CO)2 на поверхности носителя, создавая активные центры с более высокой каталитической активностью по сравнению с центрами, полученными традиционными методами пропитки. Было обнаружено, что разработанный процесс редиспергирования в среде синтез-газа легко превращает наночастицы рутения обратно в высокоактивные частицы Ru(CO)2. Данный протокол реактивации демонстрирует широкую применимость к рутениевым гетерогенным катализаторам, независимо от метода их синтеза. Редиспергированные катализаторы проявляют повышенную активность в реакции гидродеоксигенации по сравнению с исходными рутениевыми каталитическими системами. Исследования методом in situ ИК спектроскопии и in situ XAS выявили образование рутениевых центров в процессе гидрирования компонентов бионефти, продемонстрировав переход от частиц Ru(CO)2 к субнанометрическим агрегатам и скоплениям наночастиц [4].

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 25–79-10347

Литература

1. E. Naranov, Sustainable Production of Chemicals via Hydrotreating of CO2 and Biomass Derived Molecules Using Heterogeneous Noble Metal Oxide Catalysts // ChemCatChem. 2024. Vol. 16. №9. e202301268

2. E. Naranov, A. Sadovnikov, O. Arapova, D. Gorbunov, A. Gorbunov, S. Shapovalova, A. Guda, A. Soldatov, A. Maximov, One-pot synthesis of Ir subnanosized clusters supported on MWW nanosheets as effective catalysts for C-C bond hydrogenolysis // Microporous Mesoporous Mater. 2025. Vol. 381. P. 113356.

3. D. Tsaplin, A. Sadovnikov, D. Ramazanov, D. Gorbunov, V. Ryleeva, A. Maximov, K. Wang, E. Naranov, Selective Hydrodeoxygenation of Guaiacol to Cyclohexane over Ru-Catalysts Based on MFI Nanosheets // Micro. 2023. Vol. 3. P. 610–619.

4. A. Sadovnikov, O. Arapova, R.R. Pineda, D. Gorbunov, D. Tsaplin, A. Tereshchenko, S. Shapovalova, A. Guda, A. Maximov, E. Naranov, Boosting activity of heterogeneous Ru catalysts via solid-phase infiltration and syngas-mediated redispersion // J. Colloid Interface Sci. 2026. Vol. 706. P. 139773.