Темплатный синтез катализаторов на основе оксидов церия и меди

для гидрирования углекислого газа в метанол

Кабардиади А.А., Васюта Е.А., Фёдорова А.А., Кустов А.Л.

Студент 1 курса специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: uglybosmer53goda@gmail.com

В данной работе рассматриваются катализаторы на основе оксидов церия и меди для реакции гидрирования углекислого газа в метанол и изучается влияние содержания активных компонентов на каталитическую активность. Для получения носителей катализаторов использовался золь-гель метод с применением β-циклодекстрина в качестве темплата, что связано со способностью данного вещества образовывать колончатые, червеобразные структуры при определенных условиях [1]. Для приготовления образцов были взяты тетраэтоксисилан с добавлением HNO3 0.1 М и β-циклодекстрин с мочевиной, взятые в массовом соотношении 1:3 соответственно, чтобы получить смесь с массовой долей темплата 60 %. После образования и старения гель был высушен при 120°С (24 ч), далее отожжён при 600°С (2 ч). С помощью метода пропитки по влагоёмкости был введён нитрат церия с последующей сушкой при 120°С (24 ч) и отжигом при 600°С (2 ч) для  получения образцов с массовым соотношением оксида церия и оксида кремния 1:9, 2:8 и 3:7 соответственно. Затем на полученные образцы также методом пропитки по влагоёмкости был нанесён раствор нитрата меди и проведены сушка при 120°С (24 ч) и отжиг при 420°С (2 ч).

В итоге, в ходе работы было получено шесть образцов следующего состава: CuO/SiO2 (содержание CuO 5 и 10 масс.%), CuO/CeO2-SiO2 (массовое соотношение CeO2 к SiO2 1:9, 2:8 и 3:7 и содержание CuO 10 масс.%), а также образец CuO/CeO2-SiO2 (массовое соотношение CeO2 к SiO2 2:8 и содержание CuO 5 масс.%). Полученные образцы исследовались методом рентгенофазового анализа. На рентгенограммах образцов, не содержащих церий, наблюдалось широкое гало, характерное для SiO2 и рефлексы, свойственные для CuO, более выраженные для образца CuO/SiO2 10% по сравнению с CuO/SiO2 5%. На рентгенограммах образцов с церием наблюдались рефлексы CuO и CeO2, интенсивность которых увеличивалась с ростом содержания соответствующих веществ. По результатам термогравиметрического и дифференциально-термического анализов (ТГА и ДТА) с масс-спектральной регистрацией газообразных продуктов разложения можно сделать вывод о том, что у образцов, при отжиге которых образуются CuO/CeO2-SiO2 1:9, 2:8 и 3:7 и содержанием CuO 10 масс.%, отщепление воды происходит в температурном интервале от 60 до 170°С; от 60 до 230°С; от 60 до 240°С, а разложение нитрата - от 150 до 300 °С; от 160 до 250°С; от 160 до 270°С соответственно. Также проведены низкотемпературный анализ адсорбции-десорбции азота, каталитические испытания в реакции гидрирования углекислого газа в метанол и изучен изотопный обмен кислорода с использованием CO218. Результаты представлены в работе.

ТГА, ДТА и исследование изотопного обмена выполнены с использованием оборудования, приобретённого за счёт средств Программы развития Московского университета.

Литература:

- Топчиева И. Н., Панова И. Г. // Кол. ж. 2008. T.70. №3. C. 392.