Синтез и свойства мезопористых катализаторов CuO/CeO2-SiO2 
для гидрирования CO2 в метанол

Васюта Е.А.1, Фёдорова А.А1, Капустин Г.И.2, Кустов А.Л.1, 2, Морозов И.В.1

Студентка, 5 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
2Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: kvasyuta@gmail.com

В связи с антропогенным увеличением концентрации CO₂ в атмосфере становится актуальной разработка эффективных методов его химической утилизации, среди которых перспективным является каталитическое гидрирование CO₂ до метанола. Одним из возможных путей повышения эффективности данного процесса является модифицирование катализаторов гидрирования оксидом церия(IV). Использование CeO₂ в составе носителя позволяет повысить активность катализаторов за счёт образования кислородных вакансий, улучшения дисперсности меди и стабилизации интермедиатов [1].

Для формирования мезопористой структуры носителя в данной работе применён темплатный синтез силикагеля с использованием метилированного β-циклодекстрина (RAMEB), обеспечивающего развитую удельную поверхность. Цель работы заключалась в исследовании влияния состава катализаторов на их структурные характеристики и каталитические свойства в реакции гидрирования CO₂ в метанол.

Синтез проводили модифицированным золь-гель методом. Носители CeO2-SiO2 для образцов CuO/CeO2-SiO2 получали введением нитрата церия(III) на стадии гелеобразования. Массовое соотношение CeO2 и SiO2 составило 1:9; 3:7; 5:5 (данные значения отображены в шифре образцов: CuO/CeO2-SiO2_XX). Массовая доля RAMEB составила 30%. Полученные гели сушили (120 °C, 24 ч), а затем подвергли отжигу (600 °C, 2 ч). На полученные носители наносили водный раствор нитрата меди(II) пропиткой по влагоёмкости (ω(CuO) = 10%). Катализаторы аналогично носителям подвергли сушке (120 °C, 24 ч) и отжигу (420 °C, 2 ч).

Рентгенограммы всех образцов содержат набор рефлексов, характерных для кристаллической фазы CeO2, степень кристалличности которой закономерно увеличивается с ростом массового содержания CeO2 в образцах. Также на рентгенограммах видны рефлексы, соответствующие оксиду меди(II), однако они имеют малую интенсивность и трудно различимы в виду низкого массового содержания и высокой дисперсности частиц CuO в образцах. Для образца CuO/CeO2-SiO2_19 заметно присутствие гало в районе 20-30°, соответствующее аморфному SiO2.

Полученные катализаторы обладают большими величинами удельной площади поверхности (440-240 м2/г), которая уменьшается с ростом массового содержания CeO2. Введение церия на стадии гелеобразования формирует системы с полимодальным распределением объёмов пор по размерам и развитой микропористостью.

Образцы исследованы в модельной реакции гидрирования CO2 в метанол. Определена селективность по основным продуктам реакции: CH3OH, CH4, CO, диметиловому эфиру. Наибольшая конверсия CO2 (15,78%) достигается на катализаторе CuO/CeO2-SiO2_37 при температуре 307оС. Селективность катализаторов растёт при увеличении массового содержания оксида церия(IV). Наилучшая производительность по метанолу (0,28 г/гкат*ч при 297оС) достигнута на катализаторе CuO/CeO2-SiO2_55.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП МГУ «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование», приобретенного из средств Программы развития МГУ и средств Национального проекта «Наука и университеты».

Литература

1. Vertepov A.E., Fedorova A.A., Batkin A.M., Knotko A.V., Maslakov K.I., Doljenko V.D., Vasiliev A.V., Kapustin G.I., Shatalova T.B., Sorokina N.M., Kustov L.M., Morozov I.V., Kustov A.L. CO2 hydrogenation to methanol on CuO-ZnO/SiO2 and CuO-ZnO/CeO2-SiO2 catalysts synthesized with β-cyclodextrin template // Catalysts. 2023. Vol. 13. № 9. P. 1231.