Первопринципное предсказание атомных структур, термодинамической устойчивости и энергетических характеристик бор-кислородной кластерной системы

Федяева М.А.1,2,3, Лепешкин С.В.1,2,3, Оганов А.Р.2

Аспирант, 1 год

1Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

3Институт геохимии и аналитической химии РАН, Москва, Россия
E-mail: femaal.femaal3@yandex.ru

Наноразмерные объекты системы бор–кислород (молекулы и кластеры B–O) активно исследуются как модельные фрагменты борных оксидов и борсодержащих материалов. В частности, они важны для понимания локальной и среднепорядковой структуры стеклообразного B₂O₃ и борных стекол, где ключевую роль играют BO₃-треугольники и бороксольные (B₃O₃) кольца; кластерные модели широко применяются для интерпретации спектроскопических (в т.ч. NMR и колебательных) «подписей» таких мотивов [1, 2]. Помимо «конденсированного» контекста, малые B–O частицы являются важными газофазными интермедиатами при окислении и горении бора: в кинетических моделях и экспериментах обсуждаются BO₂ и B₂O₂ (и родственные B–O-виды) как промежуточные продукты, влияющие на зажигание и двухстадийный характер горения борных частиц [3]. Наконец, бор-кислородные кластеры представляют самостоятельный интерес в кластерной химии и физике: на их примере исследуют необычные типы химической связи, электронную делокализацию и «боронильную» химию (устойчивость фрагмента BO как лиганда), часто в связке с анионной фотоэлектронной спектроскопией и высокоуровневыми квантово-химическими расчетами [4].

В данной работе выполнено систематическое первопринципное исследование кластеров системы B–O в широком диапазоне составов BₙOₘ (0 ≤ n, m ≤ 12). Глобальный поиск низкоэнергетических структур проведён с использованием эволюционного алгоритма USPEX в сочетании с расчетами в рамках теории функционала плотности (DFT). Полученные результаты демонстрируют выраженное структурное разнообразие, определяемое размером кластера и соотношением B/O, и позволяют выделить характерные структурные мотивы в различных областях состава (включая кольцевые и боронильно-терминированные фрагменты). Выявлены «магические» кластеры с повышенной устойчивостью, подтвержденной энергетическими критериями (второй производной полной энергии по составу, энергией фрагментации и величиной разности HOMO–LUMO); такие частицы могут выступать как наиболее вероятные стабильные промежуточные продукты в B–O химии и как перспективные «строительные блоки» для направленного получения бор-кислородных наноструктур и борных оксидных материалов.

Литература

1. Ferlat G., Charpentier T., Seitsonen A.P., Takada A., Lazzeri M., Cormier L., Calas G., Mauri F. Boroxol Rings in Liquid and Vitreous B2O3 from First Principles // Phys. Rev. Lett. 2008. Vol. 101. P. 065504.

2. Zwanziger J.W. The NMR response of boroxol rings: a density functional theory study // Solid State Nucl. Magn. Reson. 2005. Vol. 27. P. 5–9.

3. Duan L., Xia Z., Chen B., Ma L., Feng Y., Zhang J., Hu J. Zero-Dimensional Ignition Model of Boron Agglomerates // ACS Omega. 2023. Vol. 8. No. 21. P. 18773–18781.

4. Zhai H.-J., Chen Q., Bai H., Li S.-D., Wang L.-S. Boronyl chemistry: the BO group as a new ligand in gas-phase clusters and synthetic compounds // Acc. Chem. Res. 2014. Vol. 47. No. 8. P. 2435–2445.