Моделирование фотохимических процессов в As2S3 при облучении светом ИК- и УФ-диапазонов

Смирнов С.А., Орехов Н.Д.

Студент, 4 курс бакалавриата

1МФТИ, Физтех, Долгопрудный, Россия

E-mail: segakarel@icloud.com

При облучении As2S3 происходит два вида фотохимических превращений, которые можно разделить по энергии облучения: при облучении с длиной волны 408 нм наблюдается фоторасслоение; при облучении же с длиной волны 785 нм наблюдается эффект гигантского фоторасширения.

Подход расчета сил описывается следующим алгоритмом: для полученного расчета PBE-D3/G0W0@BSE строится энергии перехода, соответствующего образованию разделения заряда; для полученных значений переходов извлекаются частичные волновые функции в заданной локализации в обратном пространстве в приближении, что в образовании экситона задействовано лишь одно состояние с максимальной частотой осциллятора. Частичные волновые функции аппроксимируются по схеме расчета заряда по Bader. Межслоевые силы рассчитываются как кулоновское взаимодействие двух слоев с суммарными зарядами слоев. Расчет выполнены в программном пакете VASP с использованием метода PBE-D3/G0W0@BSE, с энергией обрезки 400 эВ, k-сеткой 4×4×2 и 256 состояниями (200 виртуальных) для стадии G0W0, а также 20 валентными и 20 состояниями зоны проводимости для стадии расчета BSE [1].

При облучении с длиной волны 785 нм имеет место двухфотонный процесс, приводящий к разрушению с образованием точечных дефектов. Эти точечные дефекты интеркалируются в межслоевое пространство, вызывая расширение кристалла на 5%.

Моделирование проведено в программном пакете LAMMPS [2] с использованием универсального высокопроизводительного потенциала молекулярной динамики PETMAD [3].

Литература

1. Kresse G., Furthmüller J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 54(16). P. 11169–11186.

2. Thompson A.P. [et al.]. LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales // Comput. Phys. Commun. 2022. Vol. 271. P. 108171.

3. Mazitov A. [et al.]. PET-MAD as a lightweight universal interatomic potential for advanced materials modeling // Nat. Commun. 2025. Vol. 16. P. 10653.