Люминесцентные свойства влагочувствительных каркасов 1,4-циклогександикарбоксилатов тербия-европия

Сорокин А.А.1, Шаульская М.Д.1, Гребенюк Д.И.1,2, Цымбаренко Д.М.1

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2 Faculty of Materials Science, MSU-BIT University, Shenzhen, China

E-mail: s0rokin-05@yandex.ru

Настоящая работа посвящена исследованию новых изоструктурных металл-органических каркасов на основе 1,4-циклогександикарбоновой кислоты, состава EuxTb2-x(chdc)3(H2O)12 (x = 0.04, 0.1, 0.13, 0.17, 0.18, 0.3, 0.37, 0.4) и их безводной формы EuxTb2-x(chdc)3. Большое количество воды между слоями каркаса совместно с люминесцентными свойствами, которые зависят от наличия воды в структуре, делают данный материал перспективным датчиком влажности [1].

В были работе комплексно исследованы люминесцентные свойства каркасов EuxTb2-x(chdc)3(H2O)12 в условиях нагревания (Рис. 1A) и EuxTb2-x(chdc)3 в условиях взаимодействия с водой (Рис. 1B). В качестве количественной характеристики люминесценции использовалось отношения интегральных интенсивностей полосы испускания европия (I620нм) к полосе испускания тербия (I544нм). При нагревании каркасов и удалении воды наблюдалось сильное увеличение данного параметра, а при гидратации — уменьшение. Для определение наиболее чувствительного к удалению воды каркаса, сравнивался коэффициент чувствительности образцов к температуре на участке 127-143 C. Наиболее чувствительным оказался каркас состава Eu0.3Tb1.7(chdc)3(H2O)12 с коэффициентом чувствительности S = 7.266.

Рис. 1. Зависимость I620нм/I544нм от температуры для Eu0.3Tb1.7(chdc)3(H2O)12. На вставке показаны спектры люминесценции каркаса при различных температурах (A), зависимость I620нм/I544нм от времени для Eu0.37Tb1.63(chdc)3(H2O)12 в условиях нагревания до 60 °С с последующей гидратацией (B).

Для объяснения механизма изменения люминесцентного сигнала были проведены эксперименты с Eu0.34Tb1.66(chdc)3(D2O)12, спектр люминесценции которого не сильно отличается от Eu0.34Tb1.66(chdc)3(H2O)12, что говорит о том, что изменение люминесценции связано в основном не с удалением воды, как тушителя люминесценции европия, а с глубокой структурной перестройкой каркаса.

Литература

1. Chen, L., Ye, JW., Wang, HP. et al. Ultrafast water sensing and thermal imaging by a metal-organic framework with switchable luminescence // Nat. Commun. 2017. Vol. 8. P. 15985.