Синтез и магнитные свойства кобальтсодержащих германатов лантана и щелочноземельных металлов со структурой апатита

Зайцев З.А., Казин П.Е., Шарифуллин Т.З., Васильев А.В.

Студент, 2 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: zajcevzahar800@gmail.com

Моноионные магниты (МИМ) представляют собой класс соединений, демонстрирующих медленную релаксацию намагниченности вследствие одноосной магнитной анизотропии индивидуального магнитного центра. Подобные системы рассматриваются как перспективные материалы для квантовых вычислений, спинтроники и устройств сверхплотной магнитной записи информации.

Структура апатита содержит тригональные каналы, в которых возможно образование линейных фрагментов типа [O–M–O]²⁻, где M – магнитный ион переходного металла. Подобные фрагменты демонстрируют наличие одноосной магнитной анизотропии, вследствие чего апатитоподобные неорганические матрицы, характеризующиеся высокой термической и химической стабильностью, могут служить платформой для создания устойчивых МИМ [1].

Методом высокотемпературного твердофазного синтеза получены германаты лантана–кальция и лантана–стронция состава La6Ca4(GeO4)6(OCox/2H1-x) и La6Sr4(GeO4)6(OCox/2H1-x). Фазовый состав исследован методом порошковой рентгеновской дифракции. Установлено, что полученные вещества являются апатитами. Изменение параметров ячейки указывает на внедрение кобальта в структуру апатита. Методом Ритвельда удается оценить содержание Co в тригональных каналах.

Ниже ~10 K наблюдается пик на мнимой части частотной зависимости магнитной восприимчивости, свидетельствующий о медленной релаксации намагниченности. Времена релаксации намагниченности уступают таковым для фосфатных аналогов [1], что может быть обусловлено искажением анизотропии кристаллического поля вследствие влияния ближайшего к внутриканальному кобальту кислорода крупного германат-аниона. При этом барьеры перемагничивания данных МИМ оказываются сопоставимыми с представленными в литературе аналогами и достигают примерно 50 см⁻¹.

Таким образом, германаты со структурой апатита могут служить матрицей для МИМ на основе группировок [O–Co–O]. Характеристики данных МИМ сопоставимы с аналогичными МИМ в силикатной матрице, однако уступают таковым в фосфатах вследствие дополнительной координации внутриканального иона Co кислородом германат-аниона.

Литература

1. Zykin M.A., Babeshkin K.A., Magdysyuk O.V. et al. Slow spin relaxation in dioxocobaltate(II) anions embedded in the lattice of calcium hydroxyapatite // Inorg. Chem. 2017. Vol. 56. P. 14077–14083.