Поиск и синтез сложных селенит-хлоридов марганца, кобальта и никеля

Дяо Божуй, Астахов Н.В., Бердоносов П.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: patrickhelmes09@gmail.com

В настоящее время, в связи с постоянным уменьшением технологических процессов и выходом на нанометровые технологии, особое внимание уделяется эффектам, возникающим при распределении магнитных центров не равномерно в трех направлениях, образуя магнитные подсистемы пониженной размерности.

Одним из путей создания подобных систем является модификация химического состава фаз, в которых магнитные ионы располагаются анизотропно, т.е. образуют слои или цепочки, ленты, или кластеры.

Известно, что селенитные и гидроселенитные группы обладают пирамидальной формой благодаря стереохимически активной пары электронов. Введение этих группировок в состав соединения, а также сочетание их с галогенид ионами, которые часто проявляют малые координационные числа, способствует формированию так называемых «рыхлых структур». Селениты и гидроселениты 3d-металлов представляют интерес как потенциальные вещества для поиска низкоразмерного магнетизма и материалов для спинтроники.

Целью представляемой работы является поиск гидроселенитов или селенитов Mn, Co, Ni и Cu, которые могут проявлять низкоразмерное магнитное поведение.

В ходе гидротермального синтеза нами было получено соединение Mn(HSeO3)Cl∙H2O, кристаллизующееся в моноклинной сингонии. Установлена его кристаллическая структура. В отличие от известных фаз Co(HSeO3)Cl∙2H2O, Cu(HSeO3)Cl∙2H2O, октаэдры MnO4Cl28- соединяются не через вершины с хлором, а по ребрам O-O и Cl-Cl, формируя цепочки с кратчайшими расстояниями Mn2+-Mn2+ в диапазоне 3.40-3.56Å, что должно приводить к спин-спиновому взаимодействию как в цепочке, так и между ними.

Новое вещество охарактеризовано методами ИК спектроскопии и термического анализа.

Также в ходе гидротермального синтеза нами был получен смешанный диселенит состава (Mn/Zn)Se2O5, кристаллизующийся в ромбической сингонии в пространственной группе Pbcn (№60) с параметрами ячейки a = 6.7336(22) Å, b = 10.495(3) Å и c = 6.2174(15) Å. Эти параметры являются промежуточными относительно параметров фаз MnSe2O5 и ZnSe2O5. Наличие Mn и Zn в составе фазы подтверждено методом EDX.

Благодаря особенному кристаллическому строению фазы потенциально могут обладать низкоразмерными магнитными свойствами.

Автор выражает благодарность проф. К.А. Лысенко за проведение структурного анализа и А.Ю. Полевик за содействие в EDX анализе.