Магнитные свойства гексаферрита стронция, допированного РЗЭ: синтез и моделирование

М.М. Байтемиров1, Ся Цзытянь2, А.А. Митрофанов1, А.А. Елисеев1

Студент, 5 курс специалитета

1 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: milorad.baytemirov@gmail.com

Гексаферриты являются перспективными материалами, обладающие высокой коэрцитивной силой при наноразмерах. Одним из способов улучшения свойств вещества является допирование другими элементами, в том числе и редкоземельными. На данный момент в литературе существует более 340 примеров замещенных лантанидами гексаферритов М-типа [1]. Однако зависимость от степени замещения и самого допанта не очевидна. Также, несмотря на большое количество различных методов синтеза, нет примеров получения однодоменных коллоидных растворов.

В данной работе на основании литературных данных был применен метод машинного обучения для прогнозирования коэрцитивной силы, а также для дополнения и проверки набора данных были получены и исследованы коллоидные растворы гексаферрита стронция, замещенного на европий и другие РЗЭ в позиции M2+.

В качестве модели машинного обучения был взят градиентный бустинг [2]. На вход модели подавался состав и параметры синтеза. На начальных шагах после оптимизации гиперпараметров R2 оказался 0.897, RMSE 691 Э.

Для синтеза данных соединений использовался метод кристаллизации стекла с последующей отмывкой матрицы для получения коллоидных растворов. На каждой из стадий вещество исследовали методом РФА, а также магнетометрии.

В зависимости от выбранной боратной матрицы результаты синтеза крайне различаются. В матрице состава типа SrFe12O19 • 12Sr2B2O5 образуется гексаферрит с примесями ферригидрита, исчезающий при увеличении степени допирования. При дальнейшем замещении возрастает как коэрцитивная сила, так и намагниченность насыщения.

В матрице типа SrFe12O19 • 24SrB2O4 основным продуктом оказывается ε-Fe2O3 с примесями γ-Fe2O3.

Работа выполнена при поддержке РНФ 23-73-10045.

Литература

1. Lobo-Guerrero, A., Salazar-Muñoz, V. E., Del Toro, R. A., Hernández-Vázquez, E. E. M-type hexaferrites: A review of the impact of rare earth substitution on magnetic properties. // J. Magn. Magn. Mater. 2025. Vol. 627.  P. 173132.

2. Friedman J.H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine // Ann. Statist. 2001. Vol. 29, № 5. P. 1189-1232.