Реакции ионного обмена в структуре Диона-Якобсона двухслойных ниобатов состава CsBiNb2O7

Козина А.Ю., Сафроненко М.Г.

Студент, 4 курс бакалавриата

ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,

Москва, Россия

E-mail: 1132226576@rudn.ru

Фазы Диона-Якобсона представляют собой тип слоистых перовскитоподобных материалов, состоящих из чередующихся перовскитных блоков и межслоевых катионов, обуславливающих их высокую гибкость, общая формула: A’[An-1BnO3n+1], где A’ – однозарядные катионы, А – катионы щелочноземельных, редкоземельных металлов, а также Bi3+, В – катионы переходных металлов. Такие соединения нашли свое применение во многих сферах, среди которых: фотокатализ, газовые сенсоры, кислородные мембраны и твердооксидные топливные элементы [1]. Актуальность темы заключается в возможности менять слабосвязанный катион A’, позволяющей получать значительное количество неизвестных ранее соединений с улучшенными свойствами для практического применения, поскольку фазы со структурой Диона-Якобсона способны вступать в реакции ионного обмена с таким результатом [2].

Объектами данного исследования служили двухслойные ниобаты висмута цезия (CsBiNb2O7), полученные твердофазным синтезом из оксидов соответствующих металлов, Bi2O3 и Nb2O5, и карбоната цезия, Cs2CO3. Фазообразование и физико-химические свойства твёрдых растворов исследовали методами РФА, ДТА, РФСА, ИК и КР-спектроскопии. Установлено, что целевая фаза CsBiNb2O7 кристаллизуется в орторомбической сингонии.

Cлоистые перовскитоподобные соединения NaBiNb2O7, LiBiNb2O7, HBiNb2O7 со структурой Диона-Якобсона получены методами ионообменных реакций из исходной цезийсодержащей фазы. Твердую кислоту HBiNb2O7 синтезировали путем выдерживания навески CsBiNb2O7 в 2М растворе HCl при температуре 40 ℃ в течение одной недели. Li- и Na-содержащие фазы получали 24-часовым обжигом исходного соединения с нитратами щелочных металлов (LiNO3 и NaNO3) при 300 и 400 ℃ соответственно.

Литература

1. Zhang W., Fujii K., Ishiyama T., Kandabashi H., Yashima M. Dion–Jacobson-type oxide-ion conductor CsLa₂Ti₂NbO₁₀−δ without phase transitions // J. Mater. Chem. A. 2020. Vol. 8. No. 47. P. 25085–25093.

2. Bhuvan R., Sandrock G. J., Akbarian-Tefaghi S., Kelch M., Granier M., Wiley J. B. Cation Induced Structural Variation in Topochemically Modified Dion-Jacobson Perovskite Solid Solutions // Molecules. 2025. Vol. 30. No. 22. P. 4430.