Влияние модифицирования Pr6O11 оксидом ниобия на химическую активность и проводящие свойства

Кабанов Р.В., Щеглов Н.Е., Березовская Д.Ю., Бережная Т.С., Чебышев К.А.

Студент, 3 курс специалитета

Северо-Кавказкий федеральный университет, химический факультет,

Ставрополь, Россия 
E-mail: romankabanov70@gmail.com

Оксид празеодима является перспективным компонентом электродных материалов среднетемпературных твердооксидных топливных элементов. Добавка Pr6O11 к перовскитоподобным электродным материалам позволяет существенно увеличить электрокаталитическую активность электродных материалов и повысить мощность топливных ячеек. Тем не менее, в условиях эксплуатации топливных элементов при нагревании для Pr6O11 наблюдается его восстановление с образованием менее электрохимически активных фаз.

Возможным способом стабилизации структуры оксида празеодима может выступать изоморфное допирование катионами с большим зарядом, как было продемонстрировано на примере системы Pr6O11–MoO3. Введение оксида молибдена в Pr6O11 позволяет полностью подавить фазовые переходы с сохранением значений проводимости. Введение катионов более близких по заряду к Pr3+/4+ может стабилизировать структуру оксида празеодима с меньшими искажениями. Поэтому в данной работе проведено изучение изоморфного замещения в системе Pr6O11–Nb2O5, а также влияния модифицирования на химическую активность и проводящие свойства.

Образцы системы PrO1.83–NbO2.5 (χ(NbO2.5) = 0–15 мол. %) получены твердофазным синтезом с максимальной температурой отжига 1400°С. При синтезе в данных условиях, согласно РФА, образуется ряд однофазных твердых растворов со структурой флюорита на основе Pr6O11. Полученная керамика с содержанием оксида ниобия от 0,25 до 8,8 мол. % характеризуется значительным поглощением атмосферной воды с образованием двух фаз со структурой флюорита и гидроксида Pr(OH)3. Ввиду значительного изменения фазового состава керамика данных составов разрушается при выдержке на воздухе в течение двух месяцев. Керамические образцы с большим содержанием оксида ниобия (9–15 мол. %) устойчивы на воздухе и не изменяют своего химического и фазового состава. По данным ДСК введение оксида ниобия в Pr6O11 подавляет фазовые переходы, характерные для оксида празеодима, однако результаты йодометрического титрования свидетельствуют о снижении количества празеодима в высшей степени окисления Pr4+ при увеличении содержания ниобия.

По данным импедансной спектроскопии модифицирование Pr6O11 оксидом ниобия значительно повышает объемную электропроводность керамики при низких температурах (до 400°С) с понижением энергии активации с 0,76 до 0,26 эВ. Влияние замещения на зернограничную электропроводность не одинаково на различных температурных диапазонах. До температуры ~500°С зернограничная проводимость уменьшается при введении ниобия, причем энергия активации практически не изменяется. В более высокотемпературном диапазоне ниобий-содержащие образцы демонстрируют более интенсивный рост электропроводности при повышении температуры, чем немодифицированный оксид празеодима. Максимальное значение зернограничной проводимости состава с χ(NbO2.5) = 11 % в три раза превышает проводимость немодифицированного Pr6O11.

Работа выполнена при поддержке Российского научного Фонда (грант № 25-23-00399).