Синтез и электрохимическое исследование электродного материала NaNbV(PO4)3, полученного с использованием оксида ниобия(V)

Молохов И.А1

Студент, 2 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: pro100molokhov@gmail.com

Фосфаты NaNbM(PO4)3 (M = V, Cr), обладающие структурой NASICON, являются перспективными анодами для натрий-ионных аккумуляторов, благодаря многоэлектронным переходам они обладают высокой теоретической емкостью, которая может достигать 180 мАч·г−1 [1, 2]. Электродные материалы на основе NaNbV(PO4)3 и NaCrNb(PO4)3 получаемые золь-гель методом с использованием дорогого оксооксалониобата, NH4[NbO(C2O4)2], демонстрируют высокую обратимую ёмкость, а в случае NaNbV(PO4)3  исключительную способность к удержанию емкости на высоких скоростях. Основной проблемой, препятствующей коммерциализации этих материалов, является высокая стоимость NH4[NbO(C2O4)2], поэтому цель данной работы  разработать метод синтеза NaNbV(PO4)3, используя коммерчески доступный и более дешёвый Nb2O5 вместо оксооксалониобата

В ходе работы было рассмотрено три подхода к синтезу NaNbV(PO4)3. В первом подходе (I) использовался метод Печини с Nb2O5. Однако из-за низкой реакционной способности оксида ниобия, выход целевой фазы составил около 40%, при этом около 35-40% приходилось на образование примесной фазы пирофосфата натрия-ванадия, NaVP2O7. Чтобы преодолеть инертность Nb2O5, было предложено использовать в качестве прекурсора смешанный оксид NbVO4, который был синтезирован твердофазным методом из Nb2O5 и NH4VO3. в атмосфере Ar/H2. Высокотемпературный синтез с применением NbVO4 (подход II) позволил существенно увеличить выход целевой фазы (до 78%), однако он сопровождался подплавлением реакционной смеси. Чтобы решить эту проблему, был применен метод распылительной сушки (подход III), это позволило избежать подплавления реакционной смеси и добавить углеродсодержащий компонент в субстрат. Полученный после распылительной сушки порошок был отожжён при температуре 850-870°C (в Ar), выход целевой фазы при таком подходе увеличился до 95%. Варьирование количества и типа углеродсодержащей добавки на стадии сушки позволило получить углеродный композит с содержанием целевой фазы около 85% и углерода 5 масс%, что было подтверждено результатами термогравиметрического анализа.

Электрохимическое тестирование проводили в полуячейках с использованием металлического натрия в качестве противоэлектрода, в диапазоне потенциалов 0.9 – 3.0 В Было показано, что при скорости C/10 полученные образцы демонстрируют обратимую ёмкость около 100 мАч·г−1. Для повышения емкостных характеристик NaNbV(PO4)3 материала проводится оптимизация условий распылительной сушки, а также подбор состава субстрата, включая поверхностно-активные вещества (ПАВ) для стабилизации распыляемой суспензии.

Литература

1.  N. R. Khasanova, R. V. Panin, I. R. Cherkashchenko, M. V. Zakharkin, D. A. Novichkov, and E. V. Antipov, ACS Appl Mater Interfaces, vol. 15 (2023) no. 25, pp. 30272–30280

2. Panin, R. V., Cherkashchenko, I. R., Zaitseva, V. V., Samigullin, R. R., Zakharkin, M. V., Novichkov,D. A., Miheev, I.V., Babkin, A.V., Khasanova, N.R., Antipov, E. V.., Chemistry of Materials, vol. 36 (2024) no. 14, pp. 6902–6911