Атомарно-тонкие гетероструктуры на основе нанолистов 2D ZnSe: синтез в коллоидных системах и оптические свойства

Карпич Ф.А., Платонова М.Ю.

Студент, 3 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: feliks.karpich@chem.msu.ru

В настоящее время одним из наиболее эффективных подходов к созданию материалов с уникальными свойствами является уменьшение размеров системы до характеристических величин. У двумерных полупроводниковых наночастиц, полученных в коллоидных системах, и гетероструктур на их основе следует ожидать появления новых уникальных свойств, обусловленных особенностями их электронных и оптических характеристик, что расширяет области применения данных наноматериалов, включая фотовольтаические и светоизлучающие устройства, компоненты микроэлектроники [1], дисплеи устройств, а также медицинские и биологические приложения [2].

Объектами исследования в данной работе стали квазидвумерные наночастицы ZnSe, синтезированные в коллоидной системе олеиламин-октиламин-олеиновая кислота, а также двумерные гетероструктуры ZnSe/nZn(Cd)S. Показано формирование нанопластин ZnSe с исходными органическими лигандами толщиной два монослоя, что составляет менее 1 нм, и латеральными размерами до 250 нм. Размер и однородность частиц контролировали спектроскопией поглощения по положению и ширине экситонных максимумов тяжёлых и лёгких дырок. Исходные длинноцепочечные органические лиганды подвергали обмену на лиганд Z-типа ZnCl2. Полноту обмена подтверждали ИК-спектроскопией и спектроскопией поглощения, установлено сохранение электронной структуры 2D ZnSe при сдвиге экситонных полос в длинноволновую область. Гетероструктуры ZnSe/nZn(Cd)S получали методом коллоидного атомно-слоевого осаждения. Установлено наличие узких полос в спектрах поглощения, соответствующих экситонным переходам hh-e и lh-e, сдвинутых в низкоэнергетическую область спектра, что подтверждает формирование гетероструктур типа ядро-оболочка. Показано, что положение полос экситонного поглощения определяется составом и толщиной материала оболочки.

Элементный состав образцов доказан методом рентгеновской флуоресценции. По данным рентгенофазового анализа установлено, что нанопластины ZnSe кристаллизуются в модификации вюрцита, при этом рефлексы оказались уширены, что характерно для низкоразмерных структур. Также на дифрактограмме наблюдали периодические отражения в области малых углов, соответствующие самособранным стекам нанопластин, по результатам расчёта межплоскостное расстояние в стеках составило 4,76 нм. Кристалличность полученных структур подтверждена также электронной дифракцией. После замещения исходных длинноцепочечных лигандов на ZnCl2 интенсивность малоугловых рефлексов уменьшилась, что свидетельствует о расслоении нанолистов. Методом просвечивающей электронной микроскопии доказана морфология нанопластин в виде равнобедренных треугольников со средней длиной 166 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 25-13-00416

Литература

1. Cherie R. Kagan, Lee C. Bassett, Christopher B. Murray, and Sarah M. Thompson. Colloidal Quantum Dots as Platforms for Quantum Information // Chem. Rev. 2021. Vol. 121. P. 3186−3233.

2. Baghdasaryan D. A., Harutyunyan V. A., Sarkisyan H. A. Linear and non-linear electrooptical transitions in CDSE nanoplatelets //Opt. Quantum Electron. 2024. Vol. 56. №. 7. P. 1221.