Синтез, структура и люминесцентные свойства МОКП на основе лантанидов и 1,2,4,5 - бензолтетракарбоновой кислоты

Эфендиев Р.А.1, Сидорук А.В.1,2, Белоусов Ю.А.1,2,3, Гончаренко В. Е.2,3

Студент, 2 курс специалитета

1 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,

2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Москва, Россия

3Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Email: rasul.efendiev@chemistry.msu.ru

В представленной работе представлены синтез и исследование координационных соединений на основе 1,2,4,5 - бензолтетракарбоновой кислотой свойств (H4BTCA) и металлов лантаноидного ряда от Sm до Dy. Соединения получены в сольвотермальных условиях в смеси диметилформамид (DMF) – H2O и диметилацетамид (DMA) – H2O. В условиях синтеза происходит гидролиз DMF (DMA) с образованием катионов диметиламмония NMe2H2+ и анионов HCOO- (AcO-). Для подавления образования побочных фаз формиатов и ацетатов лантанидов варьировали значение рН реакционной смеси. Кроме того, уменьшение величины рН при некотором снижении выхода приводит к улучшению качества монокристаллов. Образующиеся катионы NMe2H2+ способны встраиваться в поры МОКП, поэтому получаемые соединения могут находить применение в качестве люминесцентных сенсоров.

Некоторые полученные продукты были исследованы с помощью РСА: {(Me2NH2)[Tb(HBTCA3-)(HCOO)]}n (Cmce), {Gd2(BTCA)(HCOO)2(H2O)4}n       (P-1),  {(Me2NH2)[Tb(BTСA)(H2O)]}n (P-1), {(Me2NH2)[Eu(BTСA)(H2O)]}n (P-1). Интересно, что две последние фазы не изоморфны. Комплексы Eu3+ и Tb3+ проявляют металл-центрированную эмиссию, люминесцентные свойства комплексов также были изучены.

Рис.1. Слева направо: КП(Gd) и структура {Gd2(BTCA)(HCOO)2(H2O)4}n,

КП(Tb) и структура {(Me2NH2)[Tb(HBTCA3-)(HCOO)]}n,

КП(Eu) и структура {(Me2NH2)[Eu(BTCA)(H2O)]}n,

КП(Tb) и структура в {(Me2NH2)[Tb(BTCA)(H2O)]}n.