Легирование наночастиц кремния галогенидами олова SnCl2, SnI2

Панюшкина В.С., Дорофеев С.Г.

Студентка, 1 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: jolaviola@yandex.ru

Легированные наночастицы кремния сочетают в себе доступность и биосовместимость материала с широким разнообразием функциональных свойств. Введение примесей внутрь нанокремния может довольно сильно изменить некоторые параметры. Так, например, для сильнолегированных фосфором нч-Si продемонстрировано существование локализованного плазмонного резонанса в ближней ИК-области, что открыло возможности для их использования в фотонике и плазмонике. Совместным легированием нч-Si бором и фосфором удалось расширить спектральный диапазон фотолюминесценции частиц в инфракрасную область вплоть до 1450 нм, что повысило привлекательность материала для использования в качестве биомаркеров или для усиления сигнала в волоконно-оптических линиях связи [1]. Олово в кремнии является изовалентной примесью и не создает новых носителей заряда, однако, как и германий в кремнии, влияет на ширину запрещенной зоны. В отличие от раствора германия в кремнии, нашедшем широкое промышленное применение в микроэлектронике, твердый раствор олова в кремнии мало изучен.

В данной работе представлено легирование наночастиц кремния хлоридом и иодидом олова(+2) из газовой фазы. Легированные частицы исследованы методами инфракрасной спектроскопии, рамановской спектроскопии, рентгенофазового анализа и рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением.

Найденное содержание олова в очищенных нанокристаллах на порядок превышает равновесную растворимость олова в кремнии 1019-1020 см-3 [2]. Факт того, что такое количество олова находится внутри нанокремния подтверждается значительным увеличением параметра элементарной ячейки. К примеру, при легировании наночастиц кремния хлоридом олова(+2) при 600°C параметр элементарной кубической ячейки составляет 5,4472 Å, в то время как у чистого кремния он равен 5,43088 Å.

Литература

1. С.С. Бубёнов, С.Г. Дорофеев Легированные наночастицы кремния. Обзор // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. 2024. T. 514. C. 3–26.

2. Технология СБИС: В 2-х кн. Кн. 1 Пер. с англ./Под ред. Т38 С. Зи / Пирс К., Адамс А., Кац Л., Цай Дж., Сейдел Т., Макгиллис Д. – М.: Мир, 1986.