Координационные соединения лантанидов как люминесцентные индикаторы критических температур

Павлова А.А., Целых Л.О., Уточникова В.В.

Студент, 1 курс магистратуры

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: arinapavlova29@mail.ru

В современном производстве актуальной задачей является прецизионный контроль тепловых режимов, в частности, выявление перегрева труднодоступных узлов механизмов для обеспечения эксплуатационной надежности и минимизации износа. Существующие решения имеют ограничения: традиционные контактные датчики часто не применимы в условиях взрывоопасных сред из-за наличия электрических цепей, а порог чувствительности термоиндикаторных покрытий обычно не превышает 200°C.

Перспективной альтернативой традиционным термоиндикаторам выступают координационные соединения (КС) лантанидов. В отличие от термохромных составов, сенсорные системы на их основе позволяют регистрировать перегрев в более высокотемпературной области. Важной особенностью является также возможность скрытого маркирования: метки на базе КС лантанидов визуально неразличимы в обычных условиях и проявляются лишь при облучении УФ-светом. Высокая термочувствительность в широком диапазоне температур достигается использованием биметаллических КС. Применение же металл-органических каркасов (МОК) на основе лантанидов повышает термическую стабильность меток вплоть до 500°С, а варьирование состава нейтрального лиганда открывает возможности для тонкой настройки температуры цветоперехода люминесценции. Разработанные сенсоры пригодны как для непрерывного мониторинга, так и для пост-экспериментального анализа перегревов в труднодоступных или потенциально опасных узлах оборудования.

В литературе широко описано применение пары Tb/Eu для люминесцентной термометрии [1]; оба иона излучают в видимой области, что делает детектирование сигнала доступной даже с использованием портативного УФ-излучателя. Карбоксилатные производные лантанидов служат основой для формирования высокотермостабильных МОК с яркой люминесценцией. Высокие координационные числа металлов позволяют включать в структуру нейтральные лиганды, отщепляющиеся при нагреве и тем самым необратимо меняющие люминесцентный отклик системы.

Для создания сенсоров нами были синтезированы биметаллические комплексы Tb/Eu. Каркасная структура формируется за счет анионных лигандов с 1–4 карбоксильными группами. В качестве нейтральных лигандов использованы молекулы воды, обеспечивающие тушение ионной люминесценции лантанидов [2], и трифенилфосфиноксид (ТРРО), выступающий сенсибилизатором излучения Tb³⁺.

Различие нейтральных лигандов позволило на основе единого МОК получить сенсорные метки для контроля различных температурных порогов. Для соединения Eu₀,₀₃Tb₀,₉₇bz·H₂O необратимое изменение цвета люминесценции наблюдается при 80°C, а для комплекса Eu₀,₀₃Tb₀,₉₇bz·TPPO переход окраски люминесценции от зеленой к красной фиксируется лишь по достижении 250°C и также носит необратимый характер.

Таким образом, модификация нейтрального лиганда при неизменном анионном составе МОК позволяет целенаправленно регулировать порог срабатывания сенсора. Полученные материалы демонстрируют необратимое изменение цвета люминесценции с зелёного на красный при достижении заданной температуры в интервале от 80 до 250°C.

Литература

1. Tcelykh L.O. et al. Sensing temperature with Tb-Eu-based luminescent thermometer: A novel approach to increase the sensitivity // Sens. Actuators A: Phys. 2022. Vol. 345. P. 113787.

2. Tcelykh L. et al. Sensing of H2O in D2O: is there an easy way? // Analyst. 2020. Vol. 145, № 3. P. 759–763.