Комплексы EX₄ (E = Si, Ge, Sn; X = Cl, Br) с 4,4'-бипиридилом: синтез и характеризация

Шевченко А.В., Давыдова Е.И.

Студентка, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st093562@student.spbu.ru

Тетрагалогениды кремния, германия и олова являются кислотами Льюиса и образуют донорно-акцепторные комплексы с азотсодержащими донорами [1]. С практической точки зрения эти соединения могут быть интересны как прекурсоры для синтеза нитридов на основе элементов 14-й группы [2]. В молекуле комплекса атомы азота и элемента 14-й группы находятся в строго определённом соотношении, что способствует получению материалов заданного состава.

Так как для элементов 14-й группы, за исключением углерода, характерно координационное число 6, при взаимодействии их тетрагалогенидов с монодентатными азотсодержащими донорами возможно образование молекулярных комплексов состава 1:2, а с хелатными бидентатными – 1:1. С бифункциональными лигандами можно получить координационные полимеры, где фрагменты акцептора и донора чередуются друг с другом. Эти соединения могут обладать интересными электрическими, механическими и оптическими свойствами. Несмотря на большое количество публикаций о координационных полимерах, большинство из них посвящено комплексам на основе переходных металлов [3]. Образование полимерных структур возможно и в случае p-элементов в роли акцепторов [4]. Однако подобные структуры для тетрагалогенидов элементов 14-й группы отсутствуют в литературных данных. Недавно в нашей научной группе было установлено, что с бифункциональным донором пиразином координационные полимеры образуют только тетрагалогениды олова [5]. В настоящей работе синтезированы и впервые структурно охарактеризованы комплексы EX₄ (E = Si, Ge, Sn; X = Cl, Br) с 4,4'-бипиридилом. Так как EX4 гидролизуются на воздухе, синтез комплексов проводили в стеклянных цельнопаянных вакуумированных системах. Установлено, что в системах с 4,4’-бипиридилом EX₄ (E = Si, Ge; X = Cl, Br) образуют как молекулярные комплексы состава 1:2, так и координационные полимеры состава 1:1 в зависимости от исходного соотношения реагентов. В случае SnX₄ даже в избытке bipy образуются только координационные полимеры. Полученные соединения охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00196-П). Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ были проведены в ресурсном центре СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования».

Литература

1. Davydova E. I., Sevastianova T. N., Suvorov A.V., Timoshkin A.Y. Molecular complexes formed by halides of group 4, 5, 13–15 elements and the thermodynamic characteristics of their vaporization and dissociation found by the static tensimetric method // Coord. Chem. Rev. 2010. Vol. 254. P. 2031-2077.

2. Malik M. A., Afzaal M., O’Brien P. Precursor chemistry for main group elements in semiconducting materials // Chem. Rev. 2010. Vol. 110. P. 4417-4446.

3. Leong W. L., Vittal J. J. One-dimensional coordination polymers: complexity and diversity in structures, properties, and applications // Chem. Rev. 2011. Vol. 111. P. 688-764.

4. Hashemi, L., & Morsali, A. Main Group Metal Coordination Polymers: Structures and Nanostructures. / Ed. L. Hashemi, A. Morsali. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2017.

5. Зефирова П. М. Выпускная квалификационная работа // СПб, 2024, 78 с.