Постсинтетическое диффузионное легирование кремниевых нанокристаллов бором для получения локализованного плазмонного резонанса

Попеленский В.М.1, Бубенов С.С.1, Винокуров А.А.1, Елисеев А.А.2, Дорофеев С.Г.1

Аспирант, 2 год обучения

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: popelensky.vm@gmail.com

Наночастицы (НЧ) кремния, демонстрирующие локализованный поверхностный плазмонный резонанс (ЛПР), представляют значительный интерес для фотоники и плазмоники благодаря возможности настройки резонансной частоты путем изменения концентрации свободных носителей заряда [1,2]. В данной работе впервые предложен метод постсинтетического диффузионного легирования кремниевых НЧ бором с использованием летучих тригалогенидов бора (BBr3 и BCl3). Данный подход позволяет разделить стадии синтеза и введения примеси, обеспечивая сохранение исходной дисперсности НЧ и детальный контроль над процессом.

Исходные НЧ кремния (средний размер 23±2 нм) были получены из силана разложением в тлеющем разряде и предварительно кристаллизованны. Диффузионный отжиг проводили в запаянных ампулах с BBr3 или BCl3 при температурах 520–900°С. Концентрация бора варьировалась дозировкой прекурсора.

Концентрация бора в полученных НЧ достигает 17 ат.%. Методом послойного травления установлено распределение примеси: основная часть бора локализована в приповерхностном слое толщиной ~2 нм, в то время как концентрация в ядре частиц не превышает 2.5 ат.%. Оценка эффективного коэффициента диффузии бора в НЧ кремния оказалась на уровне ~2·10-18 см2·с-1.

Наличие электрически активного бора подтверждается наблюдением плазмонного резонанса на спектрах ИК-поглощения плёнок НЧ. Положение максимума ЛПР коррелирует с условиями синтеза: увеличение времени и температуры отжига приводит к сдвигу пика в высокочастотную область. Наилучший результат достигнут при использовании BCl3 — положение ЛПР составило ~1490 см-1, что соответствует концентрации дырок 1.4·1020 см-3. Эффективность активации бора относительно общего содержания примеси составила около 1%, что связано с кластеризацией атомов бора при высоких концентрациях.

Для увеличения эффективности активации бора был применен быстрый термический отжиг при 1200°С в течение 3 секунд. Такой отжиг приводит к росту концентрации активных носителей заряда на 25–60% и смещению ЛПР в синюю область спектра, что свидетельствует о разрушении кластеров бора. Полученные результаты демонстрируют перспективность предложенного подхода для создания плазмонных материалов на основе нанокремния и открывают возможности для постсинтетического совместного легирования нанокристаллов.

Исследование  выполнено  за  счет  гранта Российского научного фонда № 24-73-10045, https://rscf.ru/project/24-73-10045/

Литература

1.Zhou S., Pi. X., Ni. Z., Luan Q., Jiang Y., Jin C., Nozaki T., Yang D. Boron- and Phosphorus-Hyperdoped Silicon Nanocrystals // Particle & Particle Systems Characterization. 2015. Т. 32. № 2. С. 213–221.

2.Bubenov S. S., Popelensky V.M., Vinokurov A.A., Chernoukhov I.V., Perminova O.I., Kononov N.N., Kuznetsova T.A., Dorofeev S.G., . Depth Profiling of Phosphorus Impurity in Silicon Nanocrystals by X-ray Fluorescence and IR Region Localized Surface Plasmon Resonance // Silicon. 2025.