Особенности магнитного упорядочения в твердых растворах Ga(0.67-0.67x)CoxCr2S4 (x=0.5-0.8)

Денищенко А.Д. 1,2, Бушева Е.В. 1, Шабунина Г.Г. 1, Васильев П.Н. 1, Гостева Е.А.2 Ефимов Н.Н. 1

Аспирант, 3 год обучения

1Институт общей и неорганической химии им. Курнакова РАН, Москва, Россия 
2НИТУ МИСИС, Москва, Россия

E-mail: artem.denishenko@yandex.ru

Широкий спектр магнитных явлений в хромхалькогенидных шпинелях ACr2X4 (A–Me2+, X–S/Se2-) обусловлен особенностями кристаллической структуры. Если рассматривать структуру шпинели как набор нескольких подрешеток, то ионы Me2+, образуют алмазоподобный каркас, тогда как ионы Cr3+ образуют каркас пирохлорного типа (связанные между собой тетраэдры), для которых возможна магнитная фрустрация [1]. Соединение Ga0.67Cr2S4 характеризуется катионным упорядочением в тетраэдрической подрешетке, а CoCr2S4 является ферримагнетиком с TC ≈ 220 K [2]. Цель работы — синтез и исследование твердых растворов Ga(0.67-0.67x)CoxCr2S4 (x = 0.5–0.8) для изучения эволюции их кристаллической структуры и магнитных свойств.

Поликристаллические образцы получены твердофазным синтезом из простых веществ в вакуумированных кварцевых ампулах при ступенчатом нагреве до 850°C. Фазовый состав и кристаллическая структура исследованы методом порошковой рентгеновской дифракции (РФА) с уточнением по методу Ритвельда. Магнитные измерения выполнены на PPMS-9 в интервале температур 2–300 K в полях до 40 кЭ.

РФА подтвердил однофазность образцов. Для составов x = 0.5–0.7 зафиксированы рефлексы (200) и (420), указывающие на упорядочение катионов (Ga, Co) и вакансий в позициях 4d, что понижает симметрию до пр. гр. F-43m. При x = 0.8 упорядочение исчезает (пр. гр. Fd-3m). Параметр решетки линейно растет с x от 9.9036(2) до 9.9177(4) Å, подчиняясь правилу Вегарда.

Магнитные измерения выявили ферримагнитный переход с TC = 204–218 K, возрастающей с увеличением x. Коэрцитивная сила снижается с 2201 Э (x = 0.5) до 588 Э (x = 0.8), что соответствует переходу от жестких к полужестким магнетикам. Намагниченность насыщения и остаточная намагниченность при этом растут. Для составов x = 0.6–0.8 при низких температурах (TRSG ≈ 20–26 К) обнаружен дополнительный переход, идентифицированный как переход в состояние возвратного спинового стекла (BСС). Анализ частотных зависимостей мнимой части AC-восприимчивости с использованием закона Фогеля–Фульчера и степенного закона дал значения параметра zv = 1.5–2.3, характерные для ВСС и кластерных спиновых стекол [3]. Выполнение условия T0>Ea/kB указывает на сильное межкластерное взаимодействие. Значения параметра Мидоша (Ω) для полученных составов находилось в диапазоне 
Ω = 0.048–0.097.

Впервые синтезированы и охарактеризованы твердые растворы Ga(0.67-0.67x)CoxCr2S4 
(x = 0.5–0.8). Показано, что замещение галлия кобальтом позволяет управлять типом магнитного упорядочения, приводя к сосуществованию ферримагнетизма и возвратного спинового стекла при x ≥ 0.6.

Литература

1. Tsurkan V., Krug von Nidda H.-A., Deisenhofer J., Lunkenheimer P., Loidl A. On the complexity of spinels: Magnetic, electronic, and polar ground states // Physics Reports. 2021. Vol. 926. P. 1–86.

2. Shabunina G. G., Busheva E. V., Vasilev P. N., Denishchenko A. D., Golodukhina S. V., Efimov N. N. Magnetic properties of Co1-xFexCr2S4 (x = 0–0.4) solid solutions // Physica B: Condensed Matter. 2024. Vol. 691. P. 416361.

3. Bag P., Baral P. R., Nath R. Cluster spin-glass behavior and memory effect in Cr0.5Fe0.5Ga // Phys. Rev. B. 2018. Vol. 98(14). P. 144436.