Синтез диамидов щавелевой кислоты и изучение их гелирующих свойств

Даффи А.М., Вохмина М. В., Ларина П. О., Калистратова А. В., Ощепков М.С.

Студентка, 5 курс специалитета

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

E-mail: school1520d@gmail.com

Олеогели – это липофильные смеси жидких и твёрдых веществ, в которых твёрдые липидные материалы (олеогелаторы) в низких концентрациях (менее 10 масс. %) способны удерживать основной объём жидкого масла, формируя при этом сеть олеогелаторов в массе масла. Олеогели могут стать более здоровой альтернативой традиционным твердым или животным жирам, они также показали себя эффективными в качестве носителей биоактивных соединений [1].

Среди олеогелаторов можно выделить производные щавелевой кислоты 1-6 (рис. 1). Гелеобразователи 2-6 известны как низкомолекулярные гелеобразователи для органических жидкостей [2]. Гелеобразователи 1 и 4, содержащие различные алкильные цепи, были оценены в качестве гелеобразующей матрицы для олеогелей на основе этилолеата для трансдермальной доставки лекарственных веществ [3].

Рис. 1. Диамиды щавелевой кислоты – олеогелаторы

В данном исследовании были синтезированы диамиды щавелевой кислоты более простого строения и изучены их гелирующие свойства на примере высокоолеинового подсолнечного масла, масла амаранта и сквалена.

Диамиды щавелевой кислоты были получены по схеме 1.

Схема 1. Получение диамидов щавелевой кислоты

Изучение их способности к олеогелированию проводили путем смешения навесок диамидов с высокоолеиновым подсолнечным и амарантовым маслами, а также скваленом таким образом, чтобы достичь концентраций гелеобразователя 7 %, 9% и 10%. Полученные смеси выдерживали при температуре 65 ˚С в течение 20 мин, а затем охлаждали до 4 ˚С в течение 24 часов. В результате в диапазоне изученных концентраций олеогелирующие свойства проявило только соединение 8 и только в среде амарантового масла. Это указывает на то, что спектр олеогелаторов на основе щавелевой кислоты может быть расширен за счет нехиральных диамидов, а также на формирование уникальных взаимодействий соединения 8 с отдельными компонентами в составе масла амаранта.

Литература

1.	Ferdaus Md. J. и др. Characteristics and Functional Properties of Bioactive Oleogels: A Current Review // Gels. 2025. Т. 11, № 1. С. 69.

2.	Formation of oleogels based on edible lipid materials // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. Elsevier, 2011. Т. 16, № 5. С. 432–439.

3.	Makarević J. и др. Chiral bis(amino alcohol)oxalamide gelators-gelation properties and supramolecular organization: racemate versus pure enantiomer gelation. // Chemistry. 2003. Т. 9, № 22. С. 5567–5580.