Контролируемые лигандами трансформации комплексов Au(I) и Cu(I) в реакциях тонкого органического синтеза

Нахатова А.О.1,2, Грудова М.В.2, Галушко А.С.2, Ильюшенкова В.В.2, 
Скуратович В.А.2, Чернышев В.М.3, Анаников В.П.2

Студентка, 3 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

3Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: nastya.nakhatova@mail.ru

На протяжении последних десятилетий соединения золота и меди активно изучаются благодаря их уникальным химическим и каталитическим свойствам [1,2]. В этой области исследований используются либо комплексы металлов, либо металлические частицы с хорошо/плохо определенной структурой, каждая из которых демонстрирует уникальные каталитические свойства.

Рис. 1. Схематическое представление динамических преобразований катализаторов в реакциях органического синтеза (M = Au, Cu)

В данной работе были исследованы химические и физические свойства комплексов золота(I) и меди(I). Динамические превращения металлокомплексов, происходящие в реакциях были изучены с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), метода Финке, а также масс-спектрометрии высоко разрешения с ионизацией электрораспылением (МСВР-ИЭР). Для сравнения каталитических систем были изучены несколько характерных реакций, таких как реакция Чана-Эванса-Лама, азид-алкиновое сочетание, реакция Ульмана, А3-сочетание, гидратация и гидроаминирование алкинов. С помощью физико-химических методов анализа впервые подробно исследован феномен «коктейльного типа» катализа для систем на основе золота(I) и меди(I) с фосфиновыми и N-гетероциклическими карбеновыми лигандами. Показано, что природа активных центров и роль лиганда могут кардинально меняться в зависимости от того, какая реакция проводится. Полученные результаты заставляют по-новому взглянуть на то, как работают многие известные катализаторы, и учитывать возможность образования наночастиц при разработке новых каталитических систем. Предложенный в работе подход (сочетание методов отравления, масс-спектрометрии и электронной микроскопии) может быть использован для изучения механизмов действия и других катализаторов на основе переходных металлов. Разработанный метод гидроаминирования с использованием Au/IMes может найти применение в тонком органическом синтезе и промышленности для получения ценных азотсодержащих продуктов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 23-73-00088.

Литература

- A., Nelson D. J., Nolan S. P. Optimizing Catalyst and Reaction Conditions in Gold(I) Catalysis-Ligand Development // Chem. Rev. 2021. Vol. 121. P. 8559−8612.

- West M. J., Fyfe J. W., Vantourout J. C., Watson A. J. Mechanistic Development and Recent Applications of the Chan-Lam Amination // Chem. Rev. 2019. Vol. 119. P. 12491−12523.