Синтез и свойства трехъядерных комплексов на основе октаэтилтетрапиразинопорфиразина железа(II) И 3d-, 4f- металлов

Иванов Т.Э.1,2, Романенко Н.Р.2, Конарев Д.В.2, Фараонов М.А.2

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
ФФФХИ, Москва, Россия

2Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: ivanovte@my.msu.ru

В ходе проделанной работы октаэтилтетрапиразинопорфиразин железа(II) (Et8TPyzPzFeII) был использован для получения мультиметаллических парамагнитных гомо- и гетероядерных координационных комплексов. Впервые были получены соединения состава {TBA+}2[FeII(I–)2(Et8TPyzPz)2–∙(FeIII2)2]2– (1), {TBA+}2[FeII(I–)2(Et8TPyzPz)2–∙(CoIII2)2]2– (2) и {TBA+}2[FeIII2(Et8TPyzPz)2–∙(DyIIII3)2]2–∙4C6H4Cl2 (3) путем взаимодействия Et8TPyzPzFeII с иодидами FeIII2, CoIII2 и DyIIII3 в присутствии иодида тетрабутиламмония.

Комплексы были получены в виде монокристаллов, что позволило исследовать их кристаллическую и молекулярную структуру, а также исследовать магнитные свойства.

Рис. 1. Схематическое изображение полученных комплексов (а); молекулярная структура комплекса [FeII(I–)2(Et8TPyzPz)2–∙(CoIII2)2]2– (б).

Было установлено, что центральный атом железа(II) молекулы Et8TPyzPzFeII в комплексах образует четыре короткие (1.917(3)–1.927(3) Å) и две более длинные (2.68 Å) связи N–Fe и I–Fe соответственно. По две молекулы соответствующего иодида металла координируются по периферии макроцикла Et8TPyzPz, образуя связи M–Nмезо и M–Nпиразин (2.14 и 2.42 Å для Fe(II) в 1, 2.10 и 2.16 Å для Co(II)) в 2 (рис. 1). Атомы же Dy в 3 координируются сразу на три атома азота, образуя связи M–N с длинами в диапазоне 2.43 – 2.75 Å.

Комплексы содержат низкоспиновый диамагнитный центральный ион Fe(II) и высокоспиновые периферийный ядра FeII, CoII и DyIII антиферромагнитно связанные через диамагнитный лиганд (Et8TPyzPz)2– (рис. 1 (а)).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 25-73-10128.