Оценка процесса воспламенения пирофорных материалов при переработке ОЯТ

Гёзалян Л.В.

Научный сотрудник

ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности», Москва, Россия

E-mail: gezalyan@secnrs.ru

На модуле переработке опытно-демонстрационного энергетического комплекса, возводимого на площадке АО «СХК» рассматривается возможность реализация пирохимической переработки ОЯТ. Поскольку пирохимические операции проводят в высокотемпературной области, а также применяют материалы, обладающие пирофорными свойствами, существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с воспламенениями [1]. Аварии, связанные с горением пирофорных материалов, в свою очередь могут привести к выходу радионуклидов в газовую фазу. Учитывая вышесказанное, целью настоящей работы являлась оценка процесса воспламенения пирофорных материалов, для установления скорости выхода радионуклидов за барьер безопасности. В данной работе смоделированы условия нарушения технологического режима, приводящие к воспламенению для операций пирохимической переработки ОЯТ: высокотемпературная обработка (ВТО) СНУП ОЯТ и восстановление до металла целевых компонентов (U, Pu, Np, Am и Cm) («металлизации»).

Эксперименты проводились с имитаторами продуктов ВТО и «металлизации». Для приготовления имитатора продукта ВТО были использованы Mg, Ti, UO2, CeN, YN, NdN, KI, CsNO3, H2MoO4, Pb и Zr. Для продукта «металлизации» – Mg, Ti, UO2, Pb, Zr, Ce, Nd, La. Эксперименты проводились в инертном боксе с контролируемой атмосферой. Нагрев имитаторов продуктов проводили в индукционной печи, позволяющей устанавливать температуру до 1200 ℃. Для осуществления процесса газоулавливания к печи была присоединена вытяжная система из термостойкого стекла. Улавливание проводили в полипропиленовою ловушку с деионизированной водой при комнатной температуре. Эксперименты проводили в атмосфере аргона, варьируя содержание кислорода 1, 3 и 9 %, при различных температурах 600, 700, 800 и 1000 ℃. Тем самым, моделируя процессы нарушения нормальной эксплуатации, связанные с разгерметизацией оборудования и приводящие к возгоранию имитаторов продуктов.

Проведенные исследования показали, что при минимальных концентрациях кислорода 1 и 3 % исследуемые имитаторы продуктов пирохимической технологии переработки ОЯТ способны к воспламенению. Определено, что при горении основной вклад в активность газовой фазы вносит Cs. Полученные сведения рекомендуется учитывать при расчетной оценке радиационных последствий на окружающую среду и население, а также при планировании защитных мер в случаях нарушения нормальной эксплуатации при осуществлении пирохимической переработки ОЯТ.

Литература

1. Гёзалян Л. В., Родин А.В., В. А. Ковров. Результаты экспериментальных исследований модельных продуктов пирохимического передела методом ДСК для математического описания процесса их самовоспламенения //Моделирование технологий ядерного топливного цикла: сборник тезисов XII научного семинара. Снежинск. 2024. С. 10.