Облучение обогащенного молибдена-97 ускоренными ионами гелия-4 и получение медицинского радионуклида рутения-97

Фазлиев Т.М., Кормазева Е.С., Хоменко И.А.

Аспирант, 4 курс

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: Fazliev_TM@nrcki.ru

Изотоп 97Ru распадается путём электронного захвата, сопровождающегося испусканием гамма-излучения с низкой энергией (основные линии – 215,7 и 324,5 кэВ), что делает его пригодным для визуализации методом ОФЭКТ. Благодаря относительно большому периоду полураспада (Т1/2 = 2,83 суток) 97Ru может использоваться в составе радиофармпрепаратов для наблюдения за медленно протекающими биологическими процессами [1]. Кроме того, он является эмиттером Оже-электронов, что позволяет рассматривать данный изотоп как потенциальный агент в Оже-терапии. Таким образом, 97Ru может рассматриваться как перспективный изотоп для тераностического применения.

Одним из эффективных методов получения 97Ru является облучение 97Mo ускоренными ионами гелия-4 в ходе ядерной реакции 97Mo(α,4n)97Ru. На данный момент единственные экспериментальные данные по сечениям этой реакции были опубликованы в 1991 году В.Н. Левковским для диапазона энергий ускоренных ионов гелия-4 от 37,9 до 46,2 МэВ [2].

В представленной работе облучение мишени из 97MoO3 проводилось на циклотроне У-150 НИЦ «Курчатовский институт» с использованием пучка ускоренных ионов гелия-4  с начальной энергией 60 МэВ. В ходе эксперимента были измерены сечения реакции в интервале энергий 58,4 – 12,7 МэВ. Помимо целевого изотопа 97Ru, в результате реакции образуются побочные радионуклиды: 96gTc, 96mTc, 95Ru. На основе полученных данных была оптимизирована стратегия облучения, обеспечивающая наиболее эффективное получение изотопа 97Ru.

Также начаты эксперименты по разделению полученных элементов (Tc и Ru). Приводятся данные по экстракции рутения и технеция н-деканом.

Литература

1. Zuba, I., Zuba, M., Piotrowski, M., Pawlukojć, A. Ruthenium as an important element in nuclear energy and cancer treatment // Appl. Radiat. Isot. 2020. V. 162. P. 109176.

2. Levkovski V.-N. Cross sections of medium mass nuclide activation (A= 40-100) by medium energy protons and alpha-particles (E= 10-50 MeV) // Inter-Vesi. 1991.