Протекторные свойства гуминовых веществ по отношению к щелочной фосфатазе в условиях ультразвуковой нагрузки

Михайлов Г.С.

Аспирант, 3 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: georgii.mikhailov@chemistry.msu.ru

В рамках работы изучено взаимодействие гуминовых веществ (ГВ) и щелочной фосфатазы (ЩФ). Показано, что ГВ повышают ферментативную активность ЩФ, измеряемую как начальную скорость ферментативной реакции в единицах количества вещества, мкмоль, преобразуемого в 1 мин. Итоговая активность и изменение ферментативной активности во времени зависит от происхождения как ЩФ, так и ГВ.

Методом термической активации трития получены меченые препараты ГВ и ЩФ, для которых были определены величины коэффициента распределения в системе водный раствор в Tris–буфере — толуольный сцинтиллятор и адсорбции на границе раздела фаз, а также зависимость этих величин от взаимного присутствия второго компонента и pH. Показано, что при совместном присутствии в растворе нет взаимного влияния на их коллоидно–химические свойства, несмотря на ярко–выраженное изменение ферментативной активности, которая может достигать 400% от исходной величины [1].

При ультразвуковой (УЗ–)обработке (Tris–буфер, pH 9.3, 25 °С, 0.88 МГц, 2 Вт/см2) фермента наблюдали увеличение как коэффициента распределения, так и адсорбции, а присутствие ГВ, аналогично, не изменило этих характеристик. Активность ЩФ без ГВ составила <1% от исходной величины уже при продолжительности УЗ–обработки 25 мин, в то время как в присутствии ГВ эта величина достигла 60% от начальной (170% от активности свободной ЩФ; изначально активность  ЩФ в присутствии ГВ составила 310%) за 5 мин воздействия и осталась постоянной после 60 мин непрерывного действия.

Ферментативный гидролиз глицерофосфата кальция с использованием ЩФ приводит к формированию нестехиометрического гидроксиапатита, морфология которого преимущественно определяется происхождением ЩФ. Изменение свойств и химического окружения ЩФ отражается на ряде свойств получаемого осадка. В работе обсуждается влияние происхождения фермента, времени проведения реакции, присутствия гуминовых веществ, присутствия буфера, его pH и УЗ–обработки на такие характеристики образующегося фосфата кальция, как элементный состав, химическая структура, морфология и размер частиц [2].

Препараты меченных тритием ЩФ и ГВ были использованы в синтезе фосфатов кальция для определения их захвата образующимся осадком. Факт адсорбции обеих макромолекул воспроизводимо наблюдался, а закономерности их адсорбции в равновесных условиях и при промывании, а также концентрационная зависимость, обсуждаются в работе. До появления внешнего воздействия ГВ и ЩФ не оказывают взаимного влияния на адсорбцию. Выявлено, что УЗ–обработка троекратно увеличивает адсорбцию ЩФ на образующемся осадке, а присутствие ГВ снижает данный эффект до двукратного увеличения.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 25-23-00845).

Литература

1. Chernysheva, M. G., Mikhailov, G. S., Pavlova, M. A., Badun, G. A. Why do humic substances affect the properties of alkaline phosphatase? // Food Bioprod. Process. C, 2026. Vol. 156, P. 464–473.

2. Chernysheva, M. G., Mikhailov, G. S., Ratova, D.-M. V., Mikheev, I. V., Badun, G. A., Nikolaev, A. L. Unraveling the role of E.coli and calf intestinal alkaline phosphatase in calcium phosphate synthesis // Enzyme Microb. Tech., 2025. Vol. 184, 110586.