Очистка жидких радиоактивных отходов от радионуклида Sr-90 с использованием сорбента Т-3К

Белоконова Н.В.

Аспирант, 4 курса

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, физико-технологический институт, г. Екатеринбург, Россия

E-mail: nadyusha.ru2@gmail.com

Актуальность проблемы обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) обусловлена необходимостью минимизации их объема и перевода в безопасную для долговременного хранения форму. Одним из наиболее опасных и распространенных радионуклидов в ЖРО является Sr-90, обладающий высокой миграционной способностью и значительным периодом полураспада. Целью настоящей работы являлась оценка сорбционной способности неорганического сорбента Термоксид-3К по отношению к ионам Sr2+ в модельных растворах ЖРО.

В ходе исследования изучали влияние состава ЖРО, pH среды и скорости фильтрации в динамике на коэффициенты распределения стронция и коэффициенты очистки. Сорбцию  Sr-90 исследовали из имитатов ЖРО различного состава: ЖРО ёмкостей спецканализации АО «Институт реакторных материалов» с исследовательским реактором ИЯР ИВВ-2М, теплоносителя реактора типа ВВЭР, осветленной фазы емкостей хранилищ высокоактивных отходов (ВАО) радиохимического завода ПО «Маяк», стоков спецканализации химико-металлургического завода ПО «Маяк» и кубовых остатков от упаривания ЖРО Кольской АЭС.

Установлено, что сорбент Термоксид-3К демонстрирует высокую специфичность к стронцию в нейтральной и щелочной среде (рН от 6.2 до 11.5): коэффициенты распределения стронция достигают значений 104–105 мл/г. Наличие конкурентных ионов натрия (концентрация более 0.01 моль/л) снижает сорбцию стронция на 2 порядка, а увеличение концентрации борной кислоты в растворе до 0.5 моль/л влияет на сорбционную способность сорбента Т-3К незначительно. Наиболее сильным конкурентом при сорбции стронция выступает кальций. С повышением содержания ионов кальция в растворах коэффициент распределения стронция уменьшается в десятки раз [1].

В динамических условиях при очистке имитата щелочных ВАО, накопленных на ФГУП ПО «Маяк», при скорости фильтрации ЖРО 10 мл/ч объем очищенного раствора до наступления 1%-го проскока составляет 200 колоночных объемов. Коэффициент распределения в динамике достигает 1.6∙103 мл/г. В одностадийном режиме работы сорбент позволяет очистить щелочные ВАО от Sr-90 в 100–500 раз, обеспечивая требуемый уровень снижения активности растворов перед их последующим цементированием. Подобраны оптимальные условия концентрирования и предложен метод переработки жидких радиоактивных отходов с использованием сорбента Т-3К.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы развития УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в соответствии с программой стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Выражаю благодарность научному руководителю Ворониной Анне Владимировне за помощь при проведении научно-исследовательской работы.

Литература

1. Belokonova, N. V. Testing a method for 90Sr determination in natural waters in radioecological monitoring / N. V. Belokonova, A. V. Voronina, V. S. Semenishchev // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 2024. – DOI 10.1007/s10967-024-09596-2.