Моделирование фазовых равновесий в системах с жидкокристаллическими фенилбензоатами

Телятников В.Б., Пестов С.М.

Студент, 2 курс магистратуры

РТУ МИРЭА, ИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
E-mail: telyatnikovvb@gmail.com

Жидкие кристаллы (ЖК) нашли широкое применение в разных областях современной техники, в первую очередь, в дисплейных технологиях. Для разработки новых материалов необходимы данные о характере межмолекулярного взаимодействия компонентов в системах, содержащих ЖК.

Бинарные системы с нематическими и смектико-нематическими фенилбензоатами R1-C6H4-COO-C6H4-R2 (R = алкил-, алкилокси-) и нематическим C4H9OCOO-C6H4-COO-C6H4-OC2H5 (Н-23) с немезогенами исследованы методами термического анализа (ДТА, визуально-политермический анализ, метод растворимости). Получены политермы растворимости ЖК с растворителями разных классов, по которым рассчитаны энтальпии растворения ЖК (dissolH):

-lnx1 = a – b/T, (dissolH1/R) = b,

где x1 - мольная доля ЖК в насыщенном растворе, Т - температура.

Рассчитаны также энтропия и энергия Гиббса растворения ЖК. В качестве примера приведены результаты расчета dissolH для Н-23.

Таблица 1. Расчет энтальпии растворения dissolH Н-23

| Система | a | b | dissolH, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| H-23 – C2H5OH | 11,09 | -5033,9 | 41,9 |
| H-23 - 1-C3H7OH | 18,33 | -6933,7 | 57,6 |
| H-23 - 2-C3H7OH | 17,49 | -6670,6 | 55,5 |
| H-23 – н-C6H14 | 12,39 | -5264,6 | 43,8 |
| H-23 – н-C7H16 | 16,49 | -6435,0 | 53,5 |
| H-23 – н-C8H18 | 20,86 | -7741,7 | 64,4 |
| H-23 – C6H12 | 19,58 | -7141,8 | 59,4 |
| H-23 – CHCl3 | 10,68 | -3528,6 | 29,3 |
| H-23 – ацетон | 21,13 | -6766,1 | 56,3 |

Практически во всех системах рассчитанные энтальпии растворения больше энтальпии плавления ЖК (для Н-23 - 25,1 кДж/моль). Наибольшие положительные отклонения от идеальности обнаружены в системах :ЖК с н-алканами. В системах Н-23 с спиртами и алканами наблюдается расслаивание, что подтверждается различиями в параметрах растворимости Гильдебранда и треугольником Тиса [1].

Проведены расчеты коэффициентов активности ЖК-компонентов с использованием параметров растворимости Гильдебранда и Хансена [1] и уравнения ЮНИФАК (модификация Dortmund).

Литература

1. Hansen solubility parameters. A user’s Handbook. 2 Ed. / ed. Hansen C.M. Boca Raton: CRC Press, 2007. 544 p.