Влияние природы сшивающего агента и его концентрации на физико-химические свойства и кинетические закономерности высвобождения диоксидина из биополимерных матриц на основе хитозана

Макеева А.А.1, Рыжкова А.С.1,2, Верная О.И.1,2, Шабатина Т.И.1,2

Студент, 6 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail: alinka.mak04@ yandex.ru

В настоящей работе с использованием криогенных технологий получены пористые биополимерные матрицы на основе хитозана, содержащие антибактериальный препарат диоксидин. Выбор диоксидина обусловлен его широким спектром антибактериального действия, а также удобством количественного мониторинга высвобождения методом УФ-спектрофотометрии по характерным полосам поглощения.

Хитозан — биосовместимый, низкотоксичный природный биополимер с выраженными антибактериальными и гемостатическими свойствами — является перспективным материалом для создания раневых покрытий и систем локальной контролируемой доставки антимикробных препаратов.

С целью пролонгации и контроля высвобождения лекарственного вещества полимерную матрицу подвергали сшиванию различными сшивающими агентами. Формальдегид и глутаральдегид применяли в виде паров в эксикаторах, тогда как генипин и триполифосфат (ТРР) натрия вносили путем пропитывания растворами до полной влагоёмкости с последующей повторной криогенной сушкой. Полученные материалы охарактеризованы по эффективности инкапсуляции диоксидина, степени набухаемости, стабильности в водных средах. Влияние условий синтеза на состав и структуру полученных материалов отслеживали методами СЭМ и Фурье-ИК-спектроскопии. Кинетику высвобождения диоксидина отслеживали спектрофотометрически в двух модельных средах: фосфатном буфере pH=7,4 (имитация физиологических жидкостей, в первую очередь крови) и ацетатном буфере pH=5,0 (модель воспалительного очага с пониженной кислотностью). Кинетические закономерности рассматривали в рамках моделей Хигучи и Корсмейера-Пеппаса.

Согласно данным ИК-спектроскопии, химического взаимодействия между компонентами гибридной системы не происходит. Системы, сшитые TPP (ионное сшивание), характеризуются наиболее быстрой кинетикой высвобождения, неоднородной морфологией пор и повышенной удельной поверхностью (по данным СЭМ), что связано с отсутствием ковалентных связей и лабильностью структуры. Напротив, ковалентное сшивание альдегидами (формальдегид, глутаральдегид) приводит к более плотной структуре и замедленному высвобождению. Среди альдегидов формальдегид обеспечивает наиболее медленное и плавное высвобождение без выраженного «взрывного» эффекта на начальном этапе. Сшивание генипином (натуральный низкотоксичный агент) даёт длительное высвобождение, близкое к формальдегиду, однако после начального быстрого выхода наблюдается выраженное замедление; морфология таких систем отличается толстыми слоистыми стенками пор.

Полученные результаты демонстрируют возможность целенаправленного регулирования профиля высвобождения диоксидина путём подбора природы и концентрации сшивающего агента, а также учёта кислотности среды, что важно для оптимизации раневых покрытий и систем локальной антибактериальной терапии.

Литература

- Wang, W., et al. (2020). Chitosan derivatives and their application in biomedicine. International Journal of Molecular Sciences, 21(2), 487.

- Падейская, Е. Н. (1997). Антимикробные препараты в ряду производных сульфаниламида, диаминопиримидина, 5-нитроимидазола, ди-N-оксихиноксалина. Русский медицинский журнал, 5(21), 6.