Термодинамические свойства твердого раствора Y2O3·2HfO2

Бетенев Г.И.1,2, Гуськов А.В.2, Гагарин П.Г.2, Гавричев К.С.2, Гуськов В.Н.2

Студент, 5 курс специалитета

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, ВХК РАН, Москва, Россия 
2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: glebbetenev@mail.ru

Твердый раствор Y2O3·2HfO2 представляет значительный интерес с точки зрения его использования во многих областях науки и техники, в частности в составе керамик различного назначения [1].

Образец Y2O3·2HfO2 получен методом обратного соосаждения с последующим обезвоживанием и ступенчатым высокотемпературным отжигом. Рентгенофазовый анализ показал, что полученный твердый раствор оказался однофазным и хорошо закристаллизованным, что также подтверждается данными растровой электронной микроскопии, в структурном типе дефектного флюорита. Измерения теплоемкости Y2O3‧2HfO2 проводили методом адиабатической калориметрии (АК) в интервале температур 10–347 K и методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в интервале температур 320–1880 К.

Экспериментальные значения теплоемкости сглажены в 3 температурных интервалах: 0 – 23 K уравнением Дебая, 20 – 300 и 250 – 1880 К программным комплексом CpFit. Посредством известных соотношений рассчитаны температурные зависимости энтропии, приращения энтальпии и приведенной энергии Гиббса, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Температурные кривые энтропии (a), приращения энтальпии (b), приведенной энергии Гиббса (c)

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №24-73-10011.

Литература

1. Zhou G. et al. Fabrication of transparent Y2Hf2O7 ceramics via vacuum sintering // Opt. Mater. 2013. Vol. 35. P. 774-777.