Термическая стабильность допированных серой малослойных графитовых фрагментов

Сивенкова Е.В., Савилов С.В., Купреенко С.Ю.

Аспирант, 3 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: sivenkova.elizaveta.99@mail.ru

В последнее время благодаря набору уникальных свойств углеродные материалы, допированные серой, находят применение в анодах металл-ионных батарей [1-3], в катализаторах реакции восстановления кислорода в топливных ячейках [4], в электродах суперконденсаторов [5], адсорбентов для хранения газов [6].

Термическая стабильность различных форм встроенной серы влияет на условия эксплуатации таких материалов, однако в литературе этот вопрос недостаточно хорошо изучен. В рамках данной работы с помощью синхронного термического анализа, совмещенного с масс-спектроскопией отходящих газов, методов неизотермической кинетики и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) изучен пиролиз допированных серой малослойных графитовых фрагментов (S-МГФ). S-МГФ —прекрасная модельная структура, представляющая собой стопку 10-15 графеновых листов с серой, встроенной в структуру непосредственно в процессе синтеза методом газофазного осаждения.

Определены энергии активации и температуры разложения различных форм встроенной серы. S-МГФ в инертной среде термически стабильны до 270°C. При нагреве выше температуры в 270°C в три стадии происходит пиролитическое разложение серы типа эфира сульфокислоты. Выше 600°C начинается разложение серы тиофенового типа в две стадии, наиболее активно выше 1000°C. Энергетический барьер разложения серы тиофенового типа (210 кДж/моль) выше энергетического барьера разложения серы типа эфира сульфокислоты на 44%.

Работа выполнена по госбюджетной тематике НИР «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ» (АААА-А21-121011990019-4) с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.

Литература

1. Huang Q., Hu J., Wen S., Zhang X., Liu G., Chang S., Y Liu Y. Sulfur-Doped and Bio-Resin-Derived Hard Carbon@rGO Composites as Sustainable Anodes for Lithium-Ion Batteries // Front. Chem. 2020. Vol. 8. P. 1-10.

2. Chen C., Li P., Wang T., Wang S., Zhang M. S-Doped Carbon Fibers Uniformly Embedded with Ultrasmall TiO2 for Na+ /Li+ Storage with High Capacity and Long-Time Stability // Small. 2019. Vol. 15.  № 38. P. 1-12.

3. Lv C., Xu W., Liu H., Zhang L., Chen S., Yang X., Xu X.,Yang D. 3D Sulfur and Nitrogen Codoped Carbon Nanofiber Aerogels with Optimized Electronic Structure and Enlarged Interlayer Spacing Boost Potassium-Ion Storage // Small. 2019. Vol. 15 № 23. P. 1-9.

4. Tavakol H., Hassani F. Sulfur doped carbon porous as an efficient catalyst for sustainable energy processes // Environ. Prog. and Sustain. Energy. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-12.

5. Ma X., Ning G., Kan Y., Ma Y., Qi C., Chen B., Li Y., Lan X., Gao J.  Synthesis of S-doped mesoporous carbon fibres with ultrahigh S concentration and their application as high performance electrodes in supercapacitors // Electrochimica Acta. 2014. Vol. 150. P. 108–113.

6. Xia Y., Zhu Y., Tang Y. Preparation of sulfur-doped microporous carbons for the storage of hydrogen and carbon dioxide // Carbon. 2012. Vol. 50, № 15. P. 5543–5553.