Высокотемпературный синтез фосфорно-магниевых удобрений с использованием сапонитового шлама

Караулова А.Н., Карапетян К.Г.

Аспирант, 3 год обучения

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, 
факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: alina.karaulova@mail.ru

В современных условиях, характеризующихся необходимостью обеспечения рационального природопользования, особую значимость приобретает разработка технологий производства минеральных удобрений с использованием вторичного сырья.

Ежегодно растущая потребность сельского хозяйства в минеральных удобрениях (на фоне планируемого увеличения внутренних поставок до 22 млн. тонн) создает необходимость внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий в отрасли.

Фосфорно-магниевые удобрения, главным преимуществом которых является возможности получения их из техногенных отходов, что снижает минимальные требования к качеству исходного сырья и одновременно решает задачи утилизации промышленных отходов.

Технология получения основана на высокотемпературном плавлении фосфор- и магнийсодержащих компонентов. В процессе термической обработки при температурах выше 1200°С происходит деструкция кристаллической решетки апатита, сопровождающаяся образованием растворимой формы β-трикальцийфосфата, усвояемой растениями в 2%-ном растворе лимонной кислоты, являющейся показателем его легкодоступности для сельскохозяйственных культур [1].

В данной работе в качестве альтернативного источника магния был использован сапонитовый шлам - крупнотоннажный отход переработки алмазоносных руд, после процесса сгущения и сушки, характеризующийся  наличием содержания оксида магния около 24% и началом плавления при температуре 1150-1200°C. Данный материал представлен преимущественно минералом сапонитом, относящимся к минералам монтмориллонитовой группы, и рассматривается как доступное и недорогое сырьё.

Высокотемпературный синтез, предусматривающий плавление шихты с последующей закалкой расплава, проводился в электрической муфельной печи в алундовом тигле и  интервале температур 1250–1300°С с изотермической выдержкой в течении 30 минут и последующей сушке для избавления от адсорбированной влаги на поверхности удобрений.

С целью оценки влияния параметров на свойства полученных удобрений был проведен комплекс физико-химических исследований. Методами рентгеноструктурного и дифференциально-термического анализа (ДТА) была установлена оптимальная температура синтеза, а также наличие аморфного «гало» на дифрактограмме, свидетельствующего о наличие стеклообразного состояния в образцах, а также произведена оценка содержания усвояемых форм фосфора и магния [2].

Разрабатываемая технология позволяет снизить себестоимость удобрений и минимизировать экологический ущерб от накопления промышленных отходов.

Литература

- Трушников, В. Е. Получение плавленых магниевых фосфатов из отходов мелочи фосфоритов и хвостов обогащения в крупнолабораторной и опытной электротермических печах [Текст]/ В.Е. Трушников //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2009. – Т. 11. – №. 3-2. – С. 350-356.

2. Караулова, А.Н. Обзор методов определения растворимости плавленых фосфорно-магниевых удобрений [Текст]/ А.Н.  Караулова, К.Г. Карапетян // Южно-Сибирский научный вестник. – 2025. – № 2. – с. 95-103